|  | T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ |  |
| --- | --- | --- |

YALITIM SIVALARINA UÇUCU KÜL KATKISININ FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Cenk ÇARKACI

ŞUBAT 2021

GÜMÜŞHANE

T.C.

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

YALITIM SIVALARINA UÇUCU KÜL KATKISININ FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ

Cenk ÇARKACI

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

“İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı”

Yüksek Lisans Programında Kabul Edilen Tezdir.

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 19.02.2021

Tezin Sözlü Savunma Tarihi    : 12.03.2021

ŞUBAT 2021

TEZ BEYANNAMESİ

Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda, tez yazım kurallarına uygun olarak hazırlamış olduğum “Yalıtım Sıvalarına Uçucu Kül Katkısının Fiziksel ve Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi” isimli tez çalışmasında; bütün bilgi ve belgeleri genel akademik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi, görsel ve yazılı bütün bilgi ve sonuçları bilimsel ahlak kurallarına uygun olarak hazırlayıp sunduğumu, başka kaynaklardan yararlandığım bilgileri metin ve kaynaklarda eksiksiz olarak gösterdiğimi, çalışma süresince bilimsel araştırma ve etik kurallara uygun olarak davrandığımı ve aksi durumda her türlü yasal sonucu kabul ettiğimi beyan ederim. 19/02/2021

Cenk ÇARKACI

# ÖZET

YÜKSEK LİSANS TEZİ

YALITIM SIVALARINA UÇUCU KÜL KATKISININ FİZİKSEL ve MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Cenk ÇARKACI

Gümüşhane Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Danışman: Doç Dr. Mustafa ÇULLU

2021, 79 sayfa

Son yıllarda, atık malzemelerin gün geçtikçe arttığı dünyamızda meydana gelen çevresel kirliliğin önemli bir sorun teşkil ettiği görülmektedir. Bu nedenle çalışmalar geri kazanılabilir atıkların, hammadde yerine kullanılabilirliği üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle enüstriyel atık malzeme ve yan ürünlerinin değerlendirilmesi, kaynakların kullanımını azaltarak doğanın tahrip olmasını önlemekte, hem de bu atıkların depolanması sonucu çevrede oluşacak problemlerini en aza indirgemektedir.

Dünya’da üretilen tüm fosil yakıt atıklarının %90’a yakın bir bölümü kömür yanma atıklarından oluşur. Bunun sonucu termik santrallerde açığa çıkan milyonlarca ton uçucu küllerin sadece %20’lik bir kısmı değerlendirilmektedir. Buda çevre açısından büyük bir sorun oluşturmaktadır. Son yıllarda endüstriyel bir atık olan uçucu kül, özellikle inşaat sektöründe, beton üretiminde kullanılmakta, böylece hem çimento üretim maliyetlerini düşürmekte hemde çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlanmaktadır.

Bu çalışmada endüstriyel bir atık olan uçucu kül’ün son yıllarda inşaat sektöründe sıkça kullanılmaya başlayan yalıtım sıvalarına ikame edilmesiyle özellikle yalıtım sıvasının ısı yalıtım ve mekanik özelliklerindeki değişimleri incelenmiştir. Bu kapsamda piyasadan alınan örnek bir yalıtım sıvasına %10, %20, %30 ve %40 olacak şekilde uçucu kül ikame edilerek elde edilen numuneler üzerinde ısı iletkenlik katsayısı, eğilme dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve su emme değişimleri incelenmiştir. Sonuç olarak yalıtım sıvasına, %30 uçucu kül ikamesinin ısı iletim katsayısında en iyi oranda iyileşme sağladığı, %40 uçucu kül ikamesinin eğilme, basınç dayanımı ve yoğunluk gibi parametreleri  olumlu yönde artırdığı, en düşük su emme miktarının %40 uçucu kül katkılı numunelerde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Atık,Uçucu Kül,Yalıtım Sıvası, Isı İletkenlik Katsayısı

# ABSTRACT

MS THESIS

INVESTIGATION of THE EFFECT of FLY ASH ADDITION to INSULATION PLASTERS on PHYSICAL and MECHANICAL PROPERTIES

Cenk ÇARKACI

Gümüşhane University

The Graduate School of Natural and Applied Sciences

Department of Civil Engineering

Supervisor: Associate Profesor Mustafa ÇULLU

2021, 79 pages

In recent years, it has been seen that environmental pollution, which is caused by waste materials increasing day by day in our world, is posing a significant problem. Therefore, studies have focused on the usability of recyclable wastes instead of raw materials. Especially, utilization of industrial waste materials and by-products prevents the nature from being adversely affected by minimizing resource consumption. Thus, environmental problems, which may arise due to accumulation of those wastes, are reduced.

Nearly 90% of all fossil fuel waste released around the world pertains to coal waste. However, only 20% of millions tons of fly ash released by thermal power plants is utilized, which causes a major environmental problem. Fly ash, which is an industrial waste, has been used particularly in the construction sector for concrete manufacturing during the recent years, thus manufacturing costs are reduced and prevention of environmental pollution is facilitated.

In this study; changes in thermal insulation and mechanical properties of insulation plaster influenced by substituting insulation plasters with fly ash as an industrial waste, which started to be used frequently in the construction sector in late years, were examined. In this context, changes in thermal conductivity coefficient, bending resistance, pressure resistance, density and water absorption of the samples prepared by substituting off-the-shelf insulation plaster with fly ash at rates of 10%, 20%, 30% and 40%, were analyzed. Consequently, it was identified that substituting insulation plaster with fly ash at rate of 30% provides best improvement to thermal conductivity coefficient, at rate of 40% improves the parameters of bending resistance, pressure resistance and density properties better and the lowest water absorption capacity was obtained with substitution at the rate of 40%.

Keywords: Industrial Waste,Fly Ash,Insulation Plaster,Thermal Conductivity Coefficient

# TEŞEKKÜR

Bu çalışma, Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans Tezi olarak hazırlanmıştır.

Çalışmalarım sırasında beni yönlendiren, özellikle laboratuar çalışmalarımda, desteğini esirgemeyen sayın hocam Doç. Dr. Mustafa ÇULLU’ya, çalışmamda gerekli materyal temininde yardıcı olan Sayın Nurettin BALCI bey’e, Sayın Kimya Mühendisi Betül DEMİRCİ’ye, Sayın Arş.Gör. Ferhat DEMİRCİ’ye sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ayrıca çalışmam sırasında manevi desteklerinden dolayı bana güç veren, değerli eşim ve küçük kuzucuklarıma da çok teşekkür ederim.

Cenk  ÇARKACI

Gümüşhane, 2021

# İÇİNDEKİLER DİZİNİ

Sayfa No

ÖZET	        IV

ABSTRACT	        VI

TEŞEKKÜR	     VIII

İÇİNDEKİLER DİZİNİ	        IX

ŞEKİLLER DİZİNİ	      XI

TABLOLAR DİZİNİ	     XIII

1.            GİRİŞ	          1

2.            LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	          3

2.1.         Yalıtım	          3

2.1.1.      Yalıtım Türleri	          3

2.1.1.1.   Cam Yünü	          3

2.1.1.2.   Taş Yünü	          4

2.1.1.3.   Seramik Yünü	          4

2.1.1.4.   Genleştirilmiş Polistren (EPS-Strapory)	          5

2.1.1.5.   Ekstrude Polistren (XPS)	          5

2.1.1.6.   Poliüretan Köpük	          6

2.1.1.7.   Elastomerik Kauçuk	          7

2.1.1.8.   Polietilen Köpük	          7

2.1.1.9.   Fenol Köpüğü	          8

2.1.1.10. Melamin Köpüğü	          9

2.1.1.11. PVC Köpük	          9

2.1.1.12. Cam Köpüğü	          10

2.1.1.13. Kalsiyum Silikat	          11

2.1.1.14. Ahşap Yünü	          11

2.1.1.15. Genleştirilmiş Mantar	          12

2.1.1.16. Vermikulit	          12

2.1.1.17. Bor Katkılı Selüloz	          13

2.1.1.18. Genleştirilmiş Perlit Esaslı Yalıtım Sıvaları	          14

Sayfa No

2.2.         Isı Transferi İle İlgili Bilgiler	          17

2.3.         Endüstriyel Atıklar	          21

2.3.1.      Endüstriyel Atık Türleri	          21

2.3.1.1.   Uçucu Küller	          22

2.3.1.2.   Yüksek Fırın Cürufu	          25

2.3.1.3.   Silis Dumanı	          27

2.3.1.4.   Lastik Atıklar	          28

2.3.1.5.   Tekstil Atıklar	          29

2.3.1.6.   Tarımsal Atıklar	          30

2.4.         Çalışmanın Amacı	          31

3.            MATERYAL VE METOT	          33

3.1.         Materyal	          33

3.1.1.      Yalıtım Sıvası	          33

3.1.2.      Uçucu Kül	          34

3.2.         Metot	          35

3.2.1.      Isı iletim Katsayısı Tayini	          35

3.2.2.      Eğilme Dayanımı Tayini	          41

3.2.3.      Basınç Dayanımı Tayini	          44

3.2.4.      Yoğunluk Tayini	          46

3.2.5.      Su Emme Tayini	          47

4.            BULGULAR VE TARTIŞMA	          48

4.1.         Isı İletim Katsayısı	          48

4.2.         Eğilme Dayanımı	          50

4.3.         Basınç Dayanımı	          51

4.4.         Yoğunluk Tayini	          53

4.5.         Su Emme	          55

5.            SONUÇLAR	          57

6.            KAYNAKLAR	          60

7.            EKLER	          65

7.            ÖZGEÇMİŞ	          1

# ŞEKİLLER DİZİNİ

Sayfa No

Şekil 2.1.        Cam yünü	          4

Şekil 2.2.        Taş yünü	          4

Şekil 2.3.        Seramik yünü	          5

Şekil 2.4.        Genleştirilmiş polistren (EPS)	          5

Şekil 2.5.        Ekstrude polistren (XPS)	          6

Şekil 2.6.        Poliüretan köpük	          7

Şekil 2.7.        Elastomerik kauçuk	          7

Şekil 2.8.        Polietilen köpük	          8

Şekil 2.9.        Fenol köpük	          8

Şekil 2.10.      Melamin köpüğü	          9

Şekil 2.11.      Pvc köpük	          10

Şekil 2.12.      Cam köpüğü	          10

Şekil 2.13.      Kalsiyum silikat	          11

Şekil 2.14.      Ahşap yünü	          12

Şekil 2.15.      Genleştirilmiş mantar	          12

Şekil 2.16.      Vermikulit	          13

Şekil 2.17.      Bor katkılı selüloz	          13

Şekil 2.18.      Genleştirilmiş perlit	          14

Şekil 2.19.      Isı yalıtım sıvası	          15

Şekil 2.20.      Duvarda ısı iletimi mekanizması	          18

Şekil 2.21.      Duvarda yüzeyi ile hava tabakası arası ısı taşınımı mekanizması	          19

Şekil 2.22.      Bir  yüzeyde  yutulan,  yüzeyden  yansıyan  ve  geçirilen  ışınların	         1

Şekil 2.23.      durumu	          20

Şekil 2.23.      Uçucu kül	          22

Şekil 2.24.      Yüksek fırın cürufu	          26

Şekil 2.25.      Silis dumanı	          27

Şekil 2.26.      Lastik atık	          29

Şekil 2.27.      Tekstil atıkları	          30

Şekil 2.28.      Tarımsal atıklar	          31

Sayfa No

Şekil 3.1.        İzolasyon sıvası	          33

Şekil 3.2.        Afşin Elbistan uçucu külüne ait bir görünüm	          34

Şekil 3.3.        Isı iletim katsayısı tespiti için numune kalıbı	          35

Şekil 3.4.        Numune karışımlarının hazırlanışı	          36

Şekil 3.5.        Numune karışımlarının kalıba dökülmesi	          36

Şekil 3.6.        Taurus TLP 300 ısı iletim katsayısı tespit cihazı	          37

Şekil 3.7.        Taurus TLP 300 cihazın iç aksamı	          38

Şekil 3.8.        Taurus TLP 300 çalışma şeması	          39

Şekil 3.9.        Isı iletim katsayısı tespit edilen numune örnekleri	          39

Şekil 3.10.      Numune örneklerinin Taurus TLP 300 cihazına yerleştirilmesi ve ısı

Şekil 3.10.      iletim katsayıları λ (lamda) değerlerinin tespiti	          40

Şekil 3.11.      Eğilme ve basınç deneyi için numune kalıbı	          41

Şekil 3.12.      Üretilen eğilme ve basınç deneyi numuneleri	          42

Şekil 3.13.      Eğilme dayanım deneyi testinde kullanılan makine ve aparat	          43

Şekil 3.14.      Eğilme dayanım deneyinde kullanılan numunenin yük ile kırılması	         44

Şekil 3.15.      Basınç dayanım deneyi testinde kullanılan makine ve aparat	          45

Şekil 3.16.      Basınç dayanım deneyinde kullanılan numunenin yük ile kırılması	          45

Şekil 3.17.      Numuneleri havuzda bekletilmesi ve yoğunluk tayini	          46

Şekil 3.18.      Numunelerin etüvde kurutulması ve ağırlıklarının ölçülmesi	          47

Şekil 4.1.        Ortalama ısı iletkenlik katsayıları (λ)	          49

Şekil 4.2.        28 günlük yalıtım sıvası karışımlarına ait ortalama eğilme dayanım	          1

Şekil 4.2.        değerleri	          51

Şekil 4.3.        28 günlük yalıtım sıvası karışımlarına ait ortalama basınç dayanım	          1

Şekil 4.3.        değerleri	          53

Şekil 4.4.        Numunelerin ortalama yoğunluk değerleri	          54

Şekil 4.5.        Numunelerin ortalama su emme değerleri (%)	          58

# TABLOLAR DİZİNİ

Sayfa No

Tablo 3.1.       İzolasyon sıvasına ait teknik değerler	          33

Tablo 3.2.       Afşin Elbistan uçucu külüne ait fiziksel ve kimyasal özellikler	          34

Tablo 3.3.       Numunelerin karışım miktarları	          35

Tablo 4.1.       Isı iletim katsayısına ait veriler	          48

Tablo 4.2.       Eğilme dayanımına ait veriler	          50

Tablo 4.3.       Basınç dayanımına ait veriler	          51

Tablo 4.4.       Yoğunluk değerlerine ait veriler	          53

Tablo 4.5.       Su emme oranlarına ait veriler (%)	          55

1.     GİRİŞ

Enerji, sanayileşmenin alt yapısı ve günlük hayatın vazgeçilmez bir unsurudur. Bu nedenle, enerji temini sorunu ulusal ve uluslararası gündemde oldukça önemli bir yer tutar (Etemoğlu, 2014).

Günümüz dünyasında enerji, ekonomik, sosyal ve hatta siyasi politikaların oluşturulmasında belirleyici olmaktadır. Enerji, aynı zamanda ülkelerin sosyal ve ekonomik kalkınması için en önemli göstergelerinden biridir. Bu sebeple enerji konusu dünyada öncelikli konular arasında yerini almıştır  (İzoder, 2005).

Ülkemizin enerji ihtiyacı diğer tüm gelişmekte olan ülkeler gibi sürekli olarak artmaktadır. Enerji konusunda çağa ayak uydurmanın yolu, bir yandan artan nüfusun, enerjiyi en tasarruflu şekilde nasıl kullanacağı konusunda eğitirken, bir yandan da sağlıklı bir enerji politikası için sürekli bir arayış içinde olmaktan geçer. Bir ülkede üretilen enerjinin mümkün olabilen en yüksek verimle üretilmesi ve iletilmesi sağlanırken, bir taraftan da enerjinin gereksizce kaybolmasını önlemek gerekmektedir (Etemoğlu, 2014).

Enerji ihtiyacı her geçen gün artan ülkemizde hedefimiz, enerjinin, ekonomik büyümeyi gerçekleştirecek ve sosyal gelişme hamlelerini destekleyecek şekilde, zamanında, yeterli, güvenilir, çevresel etkiler göz önüne alınarak sağlanması olmalıdır. Bu hedef doğrultusunda, enerji kaynaklarımızın çeşitlendirilmesi, alternatif, yeni, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yanında, var olan enerji kaynaklarının da mümkün olduğunca verimli kullanılması gerekir (İzoder, 2005).

Ülkemizde enerjinin %35’inin binalarda tüketildiği ve binalarda tüketilen enerjinin de %80’ i ısıtma amaçlı kullanıldığı göz önüne alınırsa, binalara kurulacak daha verimli ısıtma sistemlerinin yanı sıra binalara uygulanacak uygun ısı yalıtımları ile büyük enerji tasarrufu sağlanacağı çok önem arz etmektedir (Kotan, 2018).

Yapıların uzun yıllar boyunca değerini koruması ancak, iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunmuşsa gerçekleşebilir. Yapıların iç ve dış etkenlerden doğru biçimde korunması, yalıtım ile sağlanabilir. Yalıtım sistemlerinin esas amacı; yapı bileşenleri ve taşıyıcı sistemi dış etkenlerden koruyarak, kullanım amacına uygun sağlık ve konfor şartlarının yapı içerisinde hüküm sürmesini sağlamaktır. Bina içerisinde konforlu yaşam koşullarının oluşturulması insan sağlığı için ne kadar önemli ise yapının dış etkenlere karşı korunması da o kadar önemlidir (Kılınç, 2013).

Yalıtım sektörü dünyada 200 yıla ulaşan geçmişe sahip olmasına karşın, ülkemizde ilk yalıtım malzemesi 1967 yılında üretilmiştir (Çakallı, 2013). Yalıtım malzemeleri, plastik esaslı malzemeler, köpükler, lifli malzemeler, sürme esaslı yalıtım malzemeleri şeklinde olup, son yıllar da daha çevreci, sağlıklı, yangın dayanımı daha yüksek olan ısı yalıtım sıvaları üretilmektedir. Bu çalışmada ısı yalıtım sıvaları üzerine araştırma yapılacaktır.

2.     LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

2.1. Yalıtım

Kullanım amacı doğrultusunda inşa edilen yapıların maruz kalacakları dış etkiler karşısında kendisinden beklenen fonksiyonları yerine getirmesi için yapılan uygulamalara yalıtım denir (İzoder, 2005).

İnşaat sektörü için yalıtım bir yapı fiziği koludur. Yalıtım bir yapı elemanından su, ısı geçişi, su buharı difüzyonu ve sesin yayılımı gibi fiziksel hareketleri denetim altında tutmak ve düzenlemek için alınması gerekli önlemleri inceler (İzoder, 2005).

Bir yapının yapılış amacına uygun olarak kullanıcılarına hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruması ancak olumsuz iç ve dış etkilere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Bu sebeple yalıtımın amacı yapıların ömrünü uzatmak, bakım masraflarını azaltmak ve kullanıcı için huzurlu, güvenli, sağlıklı, konforlu mekanlar oluşturmaktır (İzoder, 2005).

2.1.1. Yalıtım Türleri

Isı yalıtım malzemeleri, genelde bina yalıtımı ve sanayi tesisat yalıtımında kullanılmaktadır. Bina yalıtımında genel olarak, çatı, duvar, döşeme gibi bölümlerin yalıtımları yapılır. Isı yalıtımı malzemeleri kapalı ve açık gözenekli olarak iki şekilde sınıflandırılabilir (Çakallı, 2013).

Kapalı gözenekli malzemelere; Genleştirilmiş polistren (EPS), ekstürüde polistren (XPS), polietilen köpüğü, elastomerik kauçuk, cam köpüğü;

Açık gözenekli malzemelere; Taş yünü, cam yünü, seramik yünü, ahşap yünü, cüruf yünü örnek verilebilir.

2.1.1.1. Cam Yünü

Silis kumunun 1200-1250 °C arasında ergitilerek elyaf haline getirilmesi sonucu elde edilmektedir. Camyünü, lifli bir görüntüsü olan sarı renkli, piyasada levhalar ve rulo halinde bulunan, inorganik yapıda bir yalıtım malzemesidir. Cam pamuğu da denilir. Yoğunluğu 10-80 kg/m3 arasında olan Cam yünü’ nün kullanım sıcaklığı, 230 oC civarında olup, ısı iletim katsayısı 0.040 W/mK’ dir (Çakallı, 2013; URL-1). Şekil 2.1.’de camyünü görülmektedir.

Şekil 2.1. Cam yünü (URL-1)

2.1.1.2. Taş Yünü

Doğada bulunan volkanik kayaçlardan elde edilen mineral ve inorganik taşların 1200-1500°C arasında eritilip, elyaf haline gelmesiyle oluşturulan ve %97 oranında doğal elyaf içeren ısı yalıtım malzemesidir. Yoğunluğu 33-100 kg/m3 arasında olan Taş yünü’ nün kullanım sıcaklığı, 0 ̴ +800 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.037-0.043 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-2). Şekil 2.2.’de taş yünü görülmektedir.

Şekil 2.2. Taş yünü (URL-2)

2.1.1.3. Seramik Yünü

Seramik Yünü; alüminyum, silis, zirkonyum ham maddelerinin 1650-1750 °C arasındaki sıcaklıklarda eriyip birleşmesi ile elde edilir. Seramik Yünü, uzun, esnek ve birlikte dokunmuş liflerden oluşan bir ısı yalıtım malzemesi olup, endüstriyel fırın izolasyonlarında, kazan boru ve bacaların izolasyonunda, her türlü yüksek sıcaklık gerektiren teknik izolasyonlarda kullanılır. Yoğunluğu 100-150 kg/m3 arasında olan Seramik yünü’ nün kullanım sıcaklığı, 0 ̴ +1400 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.037 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-3). Şekil 2.3.’de seramik yünü görülmektedir.

Şekil 2.3. Seramik yünü (URL-3)

2.1.1.4. Genleştirilmiş Polistren (EPS-Strafor)

Genleştirilmiş polistren, beyaz renkli yapay organik bir ısı yalıtım malzemesi olup levhalar şeklinde üretilir. 1m3 EPS bloğunda milyarlarca küçük hava boşlukları vardır. Diğer yalıtım malzemelerinde olduğu gibi styraforda da ısı yalıtımı bu boşluklar sayesinde sağlanır. Yoğunluğu 15-30 kg/m3 arasında olan EPS’nin, kullanım sıcaklığı, -100 ̴ +80 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.033 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-4). Şekil 2.4.’de EPS görülmektedir.

Şekil 2.4. Genleştirilmiş polistren (EPS) (URL-4)

2.1.1.5. Ekstrude Polistren (XPS)

Homojen hücre yapısına sahip, ısı yalıtımı yapmak amacıyla üretilen ve kullanılan köpük malzemelerdir. XPS’ in hammaddesi olan polistren, ekstrüzyon işlemi ile hat boyunca istenilen kalınlıkta çekilir. Sürekli bilgisayar kontrolünde yapılan bu üretim sayesinde homojen balpeteği görünümünde, kararlı bir hücre yapısı elde edilir. Hücreler bütün yüzlerinden birbirine bağlıdır. Hava hücrelerin içine hapsedilmiştir. Hareketsiz kuru hava ile; bilinen en mükemmel ısı yalıtımı sağlanmaktadır. En önemli özelliklerinden biride mukavemeti yüksek bir malzemedir. Yoğunluğu 25-50 kg/m3 arasında olan XPS’in, kullanım sıcaklığı, -60 ̴ +80 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.028-0.031 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-5). Şekil 2.5.’de XPS görülmektedir.

Şekil 2.5. Ekstrude polistren (XPS) (Eken, 2012)

2.1.1.6. Poliüretan Köpük

Sert poliüretan köpükler, hücresel yapılı, kapalı hücreli inşaat malzemesidir. Sert poliüretan köpüğün mükemmel ısı izolasyonu sağlamasının en önemli sebebi malzemenin reaksiyonu sırasında şişirici gaz sayesinde oluşan kapalı hücre yapısıdır. Isı iletkenliği, kapalı hücre sayısı, oranı ve hücrelerin sertliği ile mekanik dayanımı yüksek bir malzemedir. Yoğunluğu 30-200 kg/m3 arasında olan poliüretan köpüğün, kullanım sıcaklığı, -180 ̴ +110 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.023/mK dir (Çakallı, 2013; URL-6). Şekil 2.6.’da poliüretan köpük görülmektedir.

Şekil 2.6. Poliüretan köpük (Eken, 2012)

2.1.1.7. Elastomerik Kauçuk

Kauçuk köpüğü kapalı gözenekli hücre yapısına ve yüksek buhar difüzyonu direncine sahip bir yalıtım malzemesidir. Elastomerik kauçuklar yüksek yoğuşma durumu bulunan yüzeylerde ısı yalıtımı amacıyla kullanılmaktadır. Yoğunluğu 60-80 kg/m3 arasında olan elastomerik kauçuğun, kullanım sıcaklığı, -40 ̴ +116 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.037 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.7.’de elastomerik kauçuk görülmektedir.

Şekil 2.7. Elastomerik kauçuk (URL-7)

2.1.1.8. Polietilen Köpük

Propilenden ve etilen malzemeden hazırlanan ve polimerlerden imal edilen esnek ve yarı esnek, gözenekli, plastik esaslı malzemelerdir. Dış yüzeyi düzgün olarak elde edilebilmektedir. 80 oC ile 95 oC arasında split ve merkezi havalandırma sistemlerinde, klima kanallarının iç ve dış yalıtımında; su ve sıvı soğutma sistemlerinde, büyük çaplı borularda, tank ve vana yalıtımında kullanılır. Yoğunluğu 30-40 kg/m3 arasında olan polietilen köpüğün, kullanım sıcaklığı, -40 ̴ +100 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.033-0.040 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.8.’de polietilen köpük görülmektedir.

Şekil 2.8. Polietilen köpük (URL-7)

2.1.1.9. Fenol Köpüğü

Fenol köpüğü, formaldehitin bakalitine şişirici ve sertleştirici maddeler katılarak elde edilir. Fenol köpüğü levhaları, sert ve yüksek sıcaklığa dayanıklıdır. Bu sebepten genelde tesisat yalıtımında tercih edilir. Ancak kırılgan, basınca dayanıksız ve yüzeyi sürtünmeyle tozlaşan bir yapıya sahiptir. Daha çok açık gözenekli olup kapalı gözeneklere de sahiptir. Yoğunluğu 30-35 kg/m3 arasında olan fenol köpüğün, kullanım sıcaklığı, -180 ̴ +120 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.040 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.9.’da fenol köpük görülmektedir.

Şekil 2.9. Fenol köpük (Eken, 2012)

2.1.1.10. Melamin Köpüğü

Melamin köpüğü, dekoratif özelliği olan aynı zamanda mükemmel ısı yalıtım kabiliyetine sahip, yüksek ses yutuculuğu sayesinde ses yalıtım uygulamalarında kullanılabilen bir yalıtım malzemesidir. Çeşitli tip ve boyutlarda üretilmektedir. Yoğunluğu 11 kg/m3 civarında olan melamin köpüğünün, kullanım sıcaklığı, -60 ̴ +150 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.034 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.10.’da melamin köpüğü görülmektedir.

Şekil 2.10. Melamin köpüğü (URL-7)

2.1.1.11. PVC Köpük

PVC köpük, sert, yarı sert veya yumuşak olarak üretilebilir. Uygulanan üretim metoda göre gözenekli yapısı değişiklik gösterir. Polivinilklorid esaslı termoplastik bir malzemedir. Yoğunluğu 30-300 kg/m3 arasında olan PVC köpüğünün, kullanım sıcaklığı,     -100 ̴ +95 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.029 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.11.’de PVC köpüğü görülmektedir.

Şekil 2.11. PVC köpük (URL-7)

2.1.1.12. Cam Köpüğü

Cam köpüğü üretiminde genelde atık cam kullanılmaktadır. Cam yüksek sıcaklıkta eritilerek soğumaya bırakılır. Elde edilen malzeme ince toz haline getirilir ve 1000 °C sıcaklıkta sellüler fırınlardan karbon ilave edilir. Burada malzeme köpürmeye başlar. Fırınlardan elde edilen ürün, en son tavlama fırınlarında şekillendirilir. Elde edilen cam köpüğü, oldukça sert, kırılgan, su ve buharı geçirmeyen, basınca dayanıklı, %90-95 oranında gözenekliliğe sahip bir yalıtım malzemesidir. Yoğunluğu 135kg/m3 civarında olan cam köpüğünün, kullanım sıcaklığı, -260 ̴ +430 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.046 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.12.’de cam köpüğü görülmektedir.

Şekil 2.12. Cam köpüğü (URL-7)

2.1.1.13. Kalsiyum Silikat

Kalsiyum silikat, kalsiyum silikat tozunun yüksek basınç ve sıcaklıkta inorganik fiberle reaksiyona girerek kalıba dökülmesiyle oluşan bir yalıtım malzemesidir. Mükemmel termal ve ısı koruması sağlaması amacıyla tasarlanmış, yalıtım malzemesidir. Isıtılan boru tesisatlarında, güç istasyonlarındaki kazanlarda, petro kimyasal tesislerde, petrol rafinerilerinde, ısı dağıtım sistemlerinde ve diğer endüstriyel uygulamalarda kullanılır. Yoğunluğu 190-200 kg/m3 arasında olan kalsiyum silikat, kullanım sıcaklığı, +50 ̴ +1100 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.046-0.098 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-8). Şekil 2.13.’de kalsiyum silikat görülmektedir.

Şekil 2.13. Kalsiyum silikat (URL-8)

2.1.1.14. Ahşap Yünü

İnşaat sektöründe genellikle heraklit olarak bilinir. Ahşap yünü levhaların üretimi, kaliteli ve uzun ahşap liflerin mineral bağlayıcı ile preslenmesiyle üretilir. Çok az kullanım alanı bulan ahşap yünü doğal yapısı gereği çevre dostudur. Güneşin ışınlarından çok etkilenmese de organik bir madde olduğu için böcek ve organizmalardan zarar görebilir. Yoğunluğu 400-600 kg/m3 arasında olan ahşap yünü, kullanım sıcaklığı, -50 ̴ +110 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.08-0.11 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-9). Şekil 2.14.’de ahşap yünü levhalar görülmektedir.

Şekil 2.14. Ahşap yünü (URL-9)

2.1.1.15. Genleştirilmiş Mantar

Doğal bir ürün olan mantar taneli yapıya sahip bir ısı yalıtım malzemesidir. Yalıtım sektöründe kullanılan mantar çeşidi genelde meşe mantarı olup Akdeniz ikliminin hakim olduğu coğrafyalardan elde edilmektedir. Gözenekli yapıya sahip olan mantar doğadan toplanarak granül hale getirilir. Granüllerin yüksek sıcaklıktaki buharda preslenmesi ve şekillendirilmesiyle mantar plaklar elde edilir. Yoğunluğu 80-500 kg/m3 arasında olan genleştirilmiş mantar, kullanım sıcaklığı, -180 ̴ +100 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.04-0.055 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.15.’de genleştirilmiş mantar görülmektedir.

Şekil 2.15. Genleştirilmiş mantar (URL-7)

2.1.1.16. Vermikulit

Vermikülit, hidratlı bir magnezyum alüminyum silikat mineralidir. Vermikülit oluşumu, doğal hava koşullarına, hidrotermal eylemlere, sızdıran yeraltı sularına veya bu üç eylemin kombinasyonlarına bağlı olarak çeşitli şekillerde olmuştur. Vermikülit yalnız inşaat dalında ısı yalıtım özelliğiyle dolgu malzemesi ve blok olarak kullanılırken, hafif agregalar halinde sıva ve alçılarda kullanılmıştır.Yoğunluğu 300-600 kg/m3 arasında olan vermikulit, kullanım sıcaklığı, 0 ̴ +300 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.04-0.067 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-10). Şekil 2.16.’da vermikulit görülmektedir.

Şekil 2.16. Vermikulit (URL-10)

2.1.1.17. Bor Katkılı Selüloz

Kullanılmış selüloz malzemenin yani gazete kağıtlarının, kırılarak içine bor türevleri karıştırılmasıyla üretilmektedir. Aynı zamanda bor katkısıyla selüloz, yangın geciktirici malzeme özelliğini kazanır. Yoğunluğu 15-150 kg/m3 arasında olan bor katkılı selüloz, ısı iletim katsayısı 0.039 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-11). Şekil 2.17.’de bor katkılı selüloz görülmektedir.

Şekil 2.17. Bor katkılı selüloz (URL-11)

2.1.1.18. Genleştirilmiş Perlit Esaslı Yalıtım Sıvaları

Perlit, ısıyla genleşme özelliği olan, genleştirildiğinde çok hafif ve gözenekli hale geçen volkanik bir kayaçtır. Perlit belirli tane iriliğinde özel şartlarda 850-1150 °C arasında ısıtıldığında hacmi 35 katına kadar artmakta ve içerisinde kapalı, açık binlerce hava kabarcığı oluşmaktadır. Bu hava kabarcıkları perlite yalıtım özelliği kazandırmaktadır. Yoğunluğu 32-200 kg/m3 arasında olan genleştirilmiş perlit, kullanım sıcaklığı, -250 ̴ +1000 oC arasında olup, ısı iletim katsayısı 0.04-0.052 W/mK dir (Çakallı, 2013; URL-7). Şekil 2.18.’de genleştirilmiş perlit görülmektedir.

Şekil 2.18. Genleştirilmiş perlit (URL-7)

Perlit’in en önemli fiziksel özelliği ısı geçirgenliğinin düşük olması nedeni ile iyi bir izolasyon yapı malzemesi olarak kullanılabilmesidir. Bu sebeple iç ve dış yüzeylerinin perlitli sıva ile kaplanması durumunda ısıdan büyük tasarruf sağlanmaktadır. Dış sıva perlit kullanarak yeteri kalınlıkta yapıldığında ilave bir ısı yalıtımı gerekmemektedir (Yıldız, 2014). Dökme haldeki perlitin 0.04-0.052 W/mK olan ısı iletkenlik değeri, çimento gibi bağlayıcılarla karıştırılarak ısı yalıtım sıvası haline getirilmesi durumunda bağlayıcı oranına göre ısı yalıtım sıvasının iletim katsayısı 0.13 W/mK değerine kadar yükselebilir (Çakallı, 2013). Şekil 2.19.’da ısı yalıtım sıvası uygulanışı görülmektedir.

Şekil 2.19. Isı yalıtım sıvası (URL-7)

Isı yalıtım sıvaları inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Odabaş (2012) yaptığı çalışmada, fosfojips ve perlit katkılı sıvaların sert ve taze haldeki özellikleri, bu katkıların sıva harçlarına karıştırılmasıyla ısı yalıtım özelliği elde edilebilirliğini araştırmıştır. Araştırma sonucu standartlara uygun mekanik özelliklere sahip sıva karışımları elde edilmiştir.

Çolakoğlu (2004) yaptığı çalışmada, Isparta ilinde bol bulunan kalker ve pomzayı kullanarak ısı yalıtımı sağlayabilecek bir dış cephe sıvası üzerine çalışmıştır. Bunun için pomzanın ısı yalıtım özelliğinden kalkerin ise ucuz bir agrega olarak kullanımı özelliğinden faydalanmış ve öncelikli olarak malzeme kırılarak 4mm altı sıva agregası olarak kullanılmıştır. Daha sonra çimento ve işlenebilirlik için kimyasal maddeler katılarak sıva karışımları elde edilmiştir. Elde edilen bu sıva karışımları, perlitli sıva ve izolasyon sıvaları ile karıştırılmıştır. Sonuç olarak ısı geçirgenliği açısından perlitli sıvadan bir miktar daha iyi sonuç elde edilmesine rağmen, izolasyon sıvasına göre kötü bir sonuç elde etmiştir.

Çorakçı (2007) yaptığı çalışmada, dış duvar yüzeylerinde uygulanan hazır sıvaların farklı dış duvar yüzeylerindeki performanslarını incelemiş, bunun için piyasada bilinen 2 firmaya ait, dış duvarlarda kullanılan sentetik emülsiyon esaslı hazır sıvalardan, numuneler elde ederek deneyler yapmıştır. Bu hazır sıva numuneleri, farklı iki yüzey olan inorganik ve organik yüzeylere uygulanmış, deneyler sonucu sentetik emülsiyonlu hazır sıvaların TS7847  standartlarına uygun olduğunu tespit etmiştir. Ayrıca organik lifli plaka yüzeylere uygulanan hazır sıvalarda en iyi sonuçların elde edildiğini tespit etmiştir.

Gökdemir (2010) yaptığı çalışmada, dış sıvada yapay sinir ağları kullanarak, dış sıvalardaki mekanik özelliklerin tahmin edilebilirliği üzerine inceleme yapmıştır. Bu bağlamda farklı iklim bölgelerindeki 12 il belirlenmiş, oluşturulan sıva numuneleri bu illere gönderilerek doğal şartlarda belli bir süre bekletilmiş, daha sonra laboratuvar ortamında basınç, çekme ve yapışma özellikleri tespit edilmiştir. Örnek alınan illerden Bursa İli için basınç dayanımının %5.67, çekme dayanımının %2.61 ve yapışmanın %10.36 hata ile Trabzon İli için ise; basınç dayanımının %12.68, çekme dayanımının %4.8 ve yapışmanın %5.44 hata payı ile tespit edileceği sonucun varmıştır.

Yanık (2017) yaptığı çalışmada kum ve ponza ile hazırlanan sıva karışımlarına çimento veya kireç ağırlığının %10’u yerine saman, yaprak, plastik, perlit, öğütülmüş ayçiçeği sapı, hızar talaşı gibi atıkların karıştırılması ile elde edilen sıvaların 1mx1m ebatında duvara uygulanarak ısı yalıtımına etkisini incelemiştir. Örneklerin  bir kısmı normal sıva (referans sıva) ile , diğerleri atık katkısı ile hazırlanan sıvalardan elde edilmiş ve bu örneklerin ısı iletim katsayıları Hotbox cihazı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Sonuç olarak; katkılı sıvaların 0.1636-0.4923 W/mK aralığında, referans sıvanın ise 0.4243 W/mK ısı iletkenlik katsayılarına sahip olduğu, böylece atık katkılı sıvaların ısı iletkenlik katsayılarının düştüğünü tespit etmiştir.

Seven (2011) yaptığı çalışmada, barit agregalı çelik ve elyaf lifli sıva kaplamaları üreterek, bu kaplamaların basınç, eğilme dayanımları ile radyasyon tutma özelliklerini incelemiştir. Yapılan araştırmada barit agregası  ile elde edilen numunelerin basınç dayanımlarının, alçı ile üretilen numunelerden daha yüksek çıktığı, çelik lif kullanılarak elde edilen numunelerin eğilme dayanımlarının ise çelik lif kullanılmayan numunelere göre daha yüksek, fakat elyaf lif kullanılarak elde edilen numunelerin ise elyaf lif kullanılmayan numunelere göre düşük çıktığı tespit etmiştir. Ayrıca barit ile üretilen numunelerin, alçı ile üretilen numunelere göre radyasyon tutuculuğunun daha fazla olduğunu tespit etmiştir.

Aşkar (2010)  yaptığı çalışmada, dış cephe yalıtım sistemlerinin birleşim yerlerine uygulanan dış sıvaların, boya rengine göre çatlak oluşumlarını incelemiştir. Sonuç olarak koyu renkli boyalarla boyanmış dış sıvanın, daha fazla nem ve sıcaklığa maruz kaldığından açık renkli boyanmış dış sıvalara göre daha hızlı deforme ve çatlak oluşumu oluştuğunu tespit etmiştir.

Türkmen (2016) yaptığı çalışmada bina dış cephesindeki ısı yalıtım uygulamalarını ele alarak, örnek 19 bina ve bu binalar üzerindeki 54 dış cephe uygulamasının termal performanslarını incelemiştir. Saha inceleme sırasında dış cephe uygulamalarının 51’inde sorunun uygulama aşamasında ortaya çıktığı, 26 incelemede ise farklı yapı elemanlarının bileşim yerlerinden kaynaklandığını tespit etmiştir.

2.2. Isı Transferi İle İlgili Bilgiler

Isı, iki ortam arasında sıcaklık farkı varsa, yüksek sıcaklıktaki ortamdan düşük sıcaklıktaki ortama geçen enerji türüdür. Isı geçişi ortam sıcaklıklarındaki farka bağlı olduğu kadar, ortam ve yüzeylerinin özelliklerine de bağlıdır. Bu sebeple ısı transferi sistemi birbirinden farklı üç şekilde gerçekleşir.

Bunlar;

- İletim     (Kondüksiyon)

- Taşınım  (Konveksiyon)

- Işınım     (Radyasyon)

şeklindedir.

Bir cismin farklı sıcaklıktaki bölgeleri arasında, birbirleriyle temas halindeki parçacıklardan, yüksek enerji seviyesinde bulunanlardan, düşük enerji seviyesinde bulunanlara doğru geçen enerji, ısı iletimi olarak ifade edilir (Dağsöz, 1995). Şekil 2.20.’de ısı iletimi mekanizması görülmektedir.

Şekil 2.20. Duvarda ısı iletimi mekanizması

Isı iletimi, Jean B. Joseph Fourier (1768-1830) tarafından aşağıdaki ifadede verilmiştir.

(1.1)

Bu ifadede, birim alandan birim zamanda geçen q, ısı miktarını, bir doğrultuda ve bu doğrultuya dik birim alandan geçen ısı olarak ifade edilip, ısının aktığı yüzeyin normali doğrultusundaki / sıcaklık gradyenini ve k ısı iletim katsayısını ifade etmekte olup birimi W/mK’dir. ‘’k’’ ısı iletim katsayısı diğer kaynaklarda ’’λ (lamda)’’ ve ‘’u’’ şeklinde de ifade edilmektedir.

Bir ortamda iletim ve ışınımla ısı geçişinin yanında, eğer ortam hareketli ise, bu takdirde taşınımla ısı geçişi olur. Taşınımla ısı geçişi akışkan özelliklerine, akış hızına ve sıcaklık farkına bağlıdır. Taşınım, sıcaklıkları farklı hareketli bir ortam ile bu ortamı çevreleyen yüzey arasında gerçekleşir (Dağsöz, 1995). Şekil 2.21.’de ısı taşınımı mekanizması görülmektedir.

Şekil 2.21. Duvar yüzeyi ile hava tabakası arası ısı taşınımı

mekanizması

Isı taşınımı,  Newton (1701) tarafından katı bir yüzey ile temasta olan hareketli bir akışkan arasında birim alandan birim zamanda geçen ısı olarak

= h(Tw-Tf)                                                                                                                      (1.2)

olarak ifade etmiştir. Burada Tw hava sıcaklığını, Tf duvar sıcaklığını, h taşınım katsayısını ifade etmektedir (Altınışık, 2006).

Isı ışınımında enerji, fiziksel bir ortam olmaksızın elektromanyetik dalgalar yardımıyla yayılarak geçer. Tüm cisimler (katı, sıvı, gaz) yüksek sıcaklıklarda elektro manyetik dalgalar şeklinde enerjiyi hem yayar hem de yutarlar. Yüzeye gelen ışınımın bir kısmı geri yansır, bir kısmı cisim tarafından soğurulur ve geri kalan kısmı ise yüzeyden geçer. Şekil 2.22.’de ısı ışınımı görülmektedir.

Şekil 2.22. Bir yüzeyde yutulan, yüzeyden yansıyan ve geçirilen ışınların

durumu

Yüzeye gelen ışınımın yansıyan kısmı yansıma katsayısı (ρ), yutulan kısmı yutma katsayısı (α) ve geçen kısmı geçirme katsayısı (τ) ile ifade edilir. Gelen ışınım 1 birim ise;

ρ +α +τ = 1                                                                                                                        (1.3)

olarak  yazılabilir.

1879’da Stefan tarafından verilen ve 1884’te Boltzmann tarafından teorik olarak elde edilen

Eb= σ.T4                                                                                                                            (1.4)

bağıntısı, bir cismin ışınım yayma gücünü ifade edilmektedir ve (Eb) siyah cismin yayma gücü, (σ) Stefan Boltzmann sabiti, (T) mutlak sıcaklıktır.

Gerçekte bir cismin ışınımı aynı sıcaklıktaki siyah bir cismin ışınımdan daha azdır. Dolayısıyla gerçek bir cismin ışınım yayma gücü;

E=ԑ.Eb = ԑ.σ.T4                                                                                                                 (1.5)

şeklinde ifade edilir.

Burada ԑ emissivite katsayısı olarak ifade edilir ve aşağıdaki gibi gerçek cismin yayma gücünün, aynı sıcaklıktaki siyah cismin yayma gücüne oranı olarak ifade edilir (Altınışık, 2006).

ԑ= E/Eb (Siyah cismin emissivitesi ԑ=1 olarak kabul edilir.)                                           (1.6)

2.3. Endüstriyel Atıklar

Endüstri sektöründe işlenerek yada tüketilerek kullanılmış olan maddelerden arta kalan ve zaman içinde herhangi bir şekilde işlenemeyen, metaller, makinelerden arta aklan yağlar, cüruf ve maden atıklarına endüstriyel atık denir (URL-12).

Endüstriyel atıklar doğaya atıldıkları takdirde çok sayıda zararlı bakterinin ortaya çıkmasına neden olurlar. Bu bakteriler karada ve denizde yaşayan pek çok canlının hayatını tehlikeye atmakta, doğayı kirletmekte ve havaya karışarak insanların solunum yoluyla çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olmaktadırlar. Tüm ekosistemi bozabilecek kadar zararlı etkileri olan bu atıklar, uygun şekilde imha edilmediği takdirde hem dünya ekonomisine büyük zarar vermekte, hem de kalıcı sağlık sorunlarına, bulaşıcı hastalıklara neden olabilmektedir (URL-12).

Günümüzde teknolojinin ve sanayinin hızla ilerlemesi, gelişmesi, çeşitli kolaylıkları beraberinde getirse de, dünya nüfusunun giderek artması nedeniyle üretim ve tüketim de aynı oranda yükselmektedir. Bu hızlı üretim ve tüketim çağında özellikle maliyetleri düşük tutmak adına bilinçsizce yapılan sanayi faaliyetleri doğaya büyük zarar vermektedir (URL-12).

Fabrikalardaki çeşitli üretimlerden arta kalan atıklardan kurtulmanın en doğru yolu; bu atıkların geri dönüşüme katılmasını sağlamaktır. Bugün insanın doğaya verdiği büyük zararların farkında olan pek çok ülkede çeşitli çevreci çözümler üretilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda geri dönüşüm ile yeniden endüstriye kazandırılan atıklar hem sağlık tehdidi oluşturmamakta hem de tekrar kullanım ile ekonomiye katkı sağlamaktadır (URL-12).

2.3.1. Endüstriyel Atık Türleri

Endüstriyel katı atıklar, günümüzde teknolojinin ve sanayinin hızla ilerlemesi ile üretim işlemleri sırasında oluşan tehlikeli ve zararlı madde içermeyen atıklardır. Bu tür katı

atıklar genellikle üretim artığı maddeler veya kullanım ömrünü tamamlamış makine ve hurda malzemeleridir (Pehlivan, 2014).

2.3.1.1. Uçucu Küller

Uçucu kül (UK), termik santrallerde pulverize kömürün yanması sonucu meydana gelen ve baca gazları ile taşınarak siklon veya elektrofiltrelerde toplanan önemli bir yan ürün ve betonda mineral katkı olarak kullanılan yapay bir puzolandır (Kılıçaslan, 2018).

Uçucu kül üretimini; santral tipi, işletim biçimi, yakılan kömürün cinsi, yanma biçimi gibi çeşitli faktörler etkilemekle birlikte genel olarak elektrik enerjisi üreten termik santrallerde kullanılan taş kömürünün %10-15’ini, linyit kömürünün ise %20-50'si kül olarak ortaya çıkmaktadır (Güler vd., 2005). Şekil 2.23.’de uçucu kül görülmektedir.

Şekil 2.23. Uçucu kül

Türkiye’de halen elektrik üretmekte kullanılan termik santrallerden yılda 16 milyon tondan fazla endüstriyel atık olarak uçucu kül açığa çıkmaktadır. Uçucu kül miktarının artması çevre sorunlarını da beraberinde getirmektedir (Kılıçaslan, 2018). Uçucu küller inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Baba (2018) yaptığı çalışmada, bims, perlit ve termik santrallerden elde edilen taban külü kullanılarak ısı geçirgenliği düşük, yeterli basınç dayanımına sahip, hem de ekonomik bir malzeme üretmeyi amaçlamıştır. Bunun için iki farklı çimento dozunda 15 farklı karışım elde edilmiş, bu karışımlar 5x30x30cm ve 5x10x10cm’lik kalıplara dökülerek numuneler elde edilmiştir. 5x30x30cm’lik numunelerin değerlerinin düşük çıktığını tespit etmiştir.

Kut (2018) yaptığı çalışmada, yapılarda ısı yalıtımında kullanılabilecek geopolimer malzeme üzerine çalışmıştır. Bunun için sodyum metasilikat ve potasyum hidroksit ile hazırladığı karışımlar içine endüstriyel atık olarak toz alüminyum oksit ve uçucu kül karıştırılarak numuneler elde etmiştir. Çalışma sonucu elde ettiği NK342 nolu numunenin 0.19 W/mK ısı iletim katsayısı ile piyasadaki gazbetona göre ısı iletkenliğinin yakın değere sahip olduğunu, D10 kodlu numunenin ise 0.085 W/mK ile gazbeton ve bimsten daha iyi bir ısı iletim katsayısı değeri sağladığını tespit etmiştir.

Artuntaş (2006) yaptığı çalışmada, termik santrallerden elde edilen uçucu küllerin inşaat sektöründe kullanım potansiyelini incelemiş ve olumlu sonuçlar elde etmiştir. UK kullanımının özellikle çimento, beton ve yapı malzemelerinin üretiminde daha yaygın olduğu tespit etmiş. Bununla birlikte UK ’ün zararlı ortamlara dayanıklılık, ekonomi ve çevreye etkisini inceleyen uzun süreli daha çok araştırmaya ihtiyaç bulunduğu sonucuna varmıştır.

Binici vd. (2012) yaptıkları çalışmada, pamuk atığı, uçucu kül ve barit ile üretikleri sunta panellerin ısı, ses ve radyasyon geçirgenlikleri üzerine çalışmış ve üretilen hafif yapı malzemesi sunta levhaların ısı ve ses yalıtımında kullanılabileceği sonucuna varmışlardır.

Çiçek ve Tanrıverdi (2017) yaptıkları çalışmada, uçucu küllerin hafif ve ısı yalıtımı yüksek tuğla olarak değerlendirilme imkanlarını araştırmışlardır. Uçucu kül, kum ve sönmüş kireç karışımlarının yüksek basınçta buhar ile kürlenmesi yöntemi kullanılarak çeşitli deney şartlarında tuğla örnekleri elde ederek, bu örnekleri teste tabi tutmuşlar ve termik santral uçucu küllerinden inşaat sektöründe kullanılabilecek nitelikte tuğlalar üretilebileceği konusunda ümit verici sonuçlar elde edilmişlerdir.

Kılıçaslan ve Tuzak (2018) yaptıkları çalışmada, köpük betonlara, uçucu kül karıştırarak ısı iletkenliği ve dayanım değişimleri incelemişlerdir. Bunun için 10x10x10cm’lik numuneler üretmiş ve her karışımdan 3 numune test etmişlerdir. Çalışma sonucunda uçucu kül kullanılmasının, köpük betonların basınç dayanımına olumlu yönde etki ettiği, ısı  iletim katsayısında ise olumsuz yönde etki ettiğini tespit etmişlerdir.

Güler vd. (2005) yaptıkları çalışmada, uçucu küllerin özellikleri ve kullanım alanlarını incelemişler ve uçucu külün inşaat alanlarında, maden ve tünel gibi yapıların dolgu enjeksiyonlarında, çimento ve beton olarak köprü ayağı ve baraj duvarlarında, yol, otoyol, köprü gibi yapılar ile briket gibi inşaat malzemelerinde agrega olarak, tarım sektöründe ağaçlandırma ve çatı bahçelerinde, asfalt yollarda ve yol drenaj kanallarında dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini belirlemişlerdir.

Topçu ve Boğa (2005) yaptıkları çalışmada, beton borularda kullanılan betona, uçucu kül ve çelik lifleri ilavesi ile beton boruların tepe basınç yüküne dayanımına ne derece etki edeceği üzerine çalışmışlardır. Bunun için 300, 350, 400 kg/m3 dozaj lifli ve uçucu küllü, 200mm çaplı 3 adet boru numunesi imal etmişlerdir. Karışım içine ağırlıkça % 0.4 çelik lif ağırlıkça çimento dozajının %15’i uçucu kül ilave etmişlerdir. Sonuç olarak basınç dayanımında %16 artış, çekme dayanımında %54 artış, eğilme dayanımında %100 artış, tepe basınç yükünde %130 artış olmak üzere, uçucu kül ve çelik liflerin boru üretiminde kullanılmasının çok faydalı olacağını tespit etmişlerdir.

Görhan vd. (2009) yaptıkları çalışmada, uçucu külün kimyasal, mineralojik ve morfolojik özellikleri üzerinde inceleme yapmışlardır. Uçucu külün toz kömürün termik santrallerde yaklaşık 1200 oC yakılmasıyla elde edildiğini, uçucu külün karakteristik özelliklerinin, kömür cinsi, santral tipi, yanma biçimi, yakma sistemi, işletim şekline göre değiştiğini hatta uçucu kül özelliklerinin aynı gün içerisinde yüklemelerden bile değişebileceğini tespit etmişlerdir.

Topçu ve Canbaz (2001) yaptıkları çalışmada, uçucu külün beton özelliklerine etkisini araştırmışlardır. Bunun için Çayırhan Termik santralinden alınan uçucu kül, Eskişehir bölgesinden alınan agrega ve PK4/B ( Portland Kompoze Çimento ) ile elde edilen 300, 350 ve 400 kg/m3 dozajlı numunelerin her birine çimento yerine ağırlığın %20 ve %40’ı oranında uçucu kül ilave edilerek teste tabi tutmuşlardır. Sonuç olarak uçucu kül kullanımı ne kadar artırılırsa dayanımın o kadar geç kazanılacağını tespit etmişlerdir.

Subaşı vd. (2011) yaptıkları çalışmada, uçucu kül ikameli çimentolara yüksek sıcaklığın etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla %5-10-20 oranında uçucu kül ile TSEN 196-1 standardında referans kum kullanılarak 40x40x160mm boyutunda harç numuneleri hazırlamışlardır ve bu numuneleri 100-200-300-400-500-600oC sıcaklıklarında test etmişleridir. Sonuç olarak %5 oranında uçucu kül ikamesinin mekanik ve fiziksel özelliklere olumlu katkı sağladığını, %10’u uçucu kül ilaveli numunelerinde yüksek sıcaklığa karşı daha az zarar gördüğünü tespit etmişlerdir.

Binici vd. (2009) yaptıkları çalışmada, Afşin-Elbistan uçucu külü (UK) ile Kahramanmaraş Tekstil Fabrikalarının atık küllerinin (TK) betonda katkı olarak kullanılabilirliğini araştırmışlardır. Çalışmalarında Portland çimentosuna %10, %20,%30 oranında uçucu kül ve tekstil külü katılarak elde ettikleri numunelerde basınç dayanımının referans numunede 18-23 MPa arasında, uçucu kül ilaveli numunede 31-40 MPa aralığında, tekstil külü ilaveli numunede 36-43 MPa aralığında olduğunu tespit etmişlerdir.

Ünal ve Uygunoğlu (2004) yaptıkları çalışmada, beton içerisinde farklı hacim oranında katılan yapay agregalar ile üretilen betonların donma ve çözülme özelliklerine etkisini araştırmışlardır. Bunun için %10, %20, %30 oranında uçucu kül, %10, %15,%20 oranında mermer tozu beton içerisine katılmak suretiyle incelemeler yapmışlardır. Ürettikleri numunelerde yaptıkları incelemelerde taze beton işlenebilirliğine uçucu külün olumsuz bir etkisi olmayıp, mermer tozu işlenebilirliği zorlaştırmıştır. Basınç dayanımlarının, uçucu kül miktarı arttıkça referans numuneye göre çok az azalma olduğunu, mermer tozu artışının ise ise basınç dayanımını belirgin şekilde azalttığını tespit etmişlerdir.

Kara ve Bekem (2018) yaptıkları çalışmada, Artvin’deki bir çay fabrikasında yakılan kömüre ait külün beton üretiminde kullanılabilirliğini incelemişlerdir. Bu maksatla %0, %5, %10, %15 oranında kömür külü ikameli çimento kullanarak 4 adet C20/25 sınıfı beton numunesi hazırlanmışlardır. Sonuçta 7. Günde %5 kömür külü katkılı numunenin, katkısız numuneye göre basınç dayanımının %19.7 ultra ses geçiş hızının %3.4 oranında arttığını ayrıca bu külün %15 kadarda çimento ikamesi kullanılabileceğini tespit etmişlerdir.

Karahan (2006) yaptığı çalışmada, çelik ve polipropilen lif ile güçlendirilmiş normal ve uçucu kül katkılı betonların özelliklerini incelemişlerdir. Bu amaçla hacimce %0,05, %0.1, %0.2 oranında polipropilen lif, %0.25, %0.5, %1, %1.5 oranında çelik lif,  ve %0, %15 ve %30 uçucu kül ilaveli numuneler elde etmiştir. Numuneler üzerinde yaptığı testlerde polipropilen lifin %0.05 oranından sonra beton dayanımına etki etmediğini, çelik liflerin betonun tokluk aşınma dayanımı, çekme dayanımı, eğilme dayanımına olumlu yönde etkidiğini ve uçucu külün, katkısız ve lifler ile güçlendirilmiş betonda mineral katkı olarak kullanılabileceği tespit etmiştir.

Ünal ve Uygunoğlu (2004) yaptıkları çalışmada uçucu kül agrega ve PKÇ32.5 çimentosunu kullanarak ürettikleri betona, uçucu kül ikamesinin etkisini araştırmışlardır. Bu amaçla çimento miktarının ağırlıkça %10, %20, %30, %40 oranlarında uçucu kül ikame edilmiş numuneler üretmişlerdir. Numuneler üzerinde yapılan incelemelerde referans katkısız betona göre %10-%20 uçucu kül katkılı betonun dayanım değerleri artmasına rağmen, uçucu kül miktarının daha fazla artması durumunda ise beton dayanımını olumsuz etkilediğini tespit etmişlerdir.

2.3.1.2. Yüksek Fırın Cürufu

Yüksek  fırın cürufu (YFC),  pik demir üretiminde yüksek fırınlarda demir filizinin içerdiği safsızlıklar, yakıt olarak kullanılan kokun külü ve filizin demire indirgenmesini kolaylaştırmak üzere kullanılan kalkerin yanma sonrası kalıntılarından oluşur ve 1400-1600oC’de eriyik halde elde edilir (Tokyay, 2014).

Yüksek fırın cürufunun kimyasal bileşimleri, hammaddelerin beslenmesine ve ergitme işlemlerine bağımlıdır. Cüruf miktarı ise malzemeye bağımlıdır. 1 ton sıcak metalden yaklaşık 200-600 kg cüruf elde edilmektedir (Uysal, 2018). Şekil 2.24.’de yüksek fırın cürufu görülmektedir.

Şekil 2.24. Yüksek fırın cürufu

Yüksek fırın cürufu, inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Binici vd. (2012) yaptıkları çalışmada, yüksek fırın cürufu, uçucu kül, silis kumu ve pomzanın, NaOH ile aktive edilerek geopolimer beton üretiminde kullanılmasını amaçlamışlardır. Sonuç olarak, yüksek fırın cürufu ile elde edilen geopolimerin su emme oranı diğer numunelere göre daha düşük ve bu numunelerin eğilme ve basınç dayanımları diğerlerine göre çok daha yüksek olduğunu tespit etmişlerdir.

Mahmut ve Emiroğlu (2016) yaptıkları çalışmada, Elazığ ferrokrom cürufunu çimento inceliğinde öğüterek, NaOH-Na2SiO3’ ile 40’, 65’ ve 90’C de alkali aktive edilmiş harç üretilme potansiyeli üzerine çalışmışlardır. Hazırladıkları harç numunelerindeki incelemelerinde 15MPa dayanım değeri üstünde harç üretebileceklerini tespit etmişlerdir.

Öner ve Yıldırım (2005) yaptıkları çalışmalarında, öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) içeren ve içermeyen betonlar ile doğal kum ve kırma taş kumunun belli oranlarda yer değiştirmesiyle elde ettikleri betonların donma-çözülme dayanımı ile eğilme ve basınç dayanımına etkisini incelemişlerdir. Bu amaçla bağlayıcı miktarının tamamı çimento olan bir grup, bağlayıcı oranı %30 ÖYFC olan bir grup, kırma kum miktarı ile ince agrega ile oranı %0, %25, %50, %75, %100 olacak şekilde numuneler üretmişlerdir. Numuneler üzerinde yapılan testlerde, kırma taş kum miktarının artmasıyla eğilme basınç dayanımlarında artmanın olduğu, ÖYFC ilaveli betonlarında referans katkısız betona göre erken yaşlardaki donma-çözülme dayanıklılığının azaldığını tespit etmişlerdir.

2.3.1.3. Silis Dumanı

Silis dumanı (SD), yüksek saflıkta kuvarsitin silisyum veya ferrosilisyum alaşım endüstrisinin bir yan ürünüdür ve elektrik ark fırınlarında kok kömürü ile indirgenmesi sonucu elde edilen gri renkli bir tozdur. SiO gazı fırının düşük sıcaklıktaki üst bölümlerinde hava ile temas ederek hızlı okside olur ve amorf silis olarak yoğunlaşarak silis dumanı bileşiminin hemen tamamını oluşturur (Topçu, 2001).

Baca gazı ile fırın dışına çıkan silis dumanı torba flitrelerde toplanır. Ülkemizde silis dumanı Antalya Ferrokrom tesislerinde elde edilmekte olup yıllık üretim miktarı 500-1000 ton civarındadır (Tokyay, 2014). Şekil 2.25.’de silis dumanı görülmektedir.

Şekil 2.25. Silis dumanı

Silis dumanı, inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Kara ve Yazıcıoğlu (2016) yaptıkları çalışmada, %10 silis dumanı (SD) ile çeşitli oranlarda mermer tozu (MT) atığı ile ürettikleri beton numunelerinde karbonatlaşma ile meydana gelen mekanik ve fiziksel değişimleri incelemişlerdir. Bu amaçla katkısız referans bir numune, %5, %10, %15 mermer tozu ikameli numune, %10 silis dumanı ikameli numune, %10 SD+%5 MT’li numune, %10SD+%10MT’li numune ve %10SD+%15 MT ikameli C30 sınıfı numuneler üretmişlerdir. Daha sonra numunelere 28 gün boyunca standart kür uygulanmış, 56 gün boyunca da karbonatlaşma tankında bekletmişlerdir. Sonuçta numuneler üzerinde yapılan testlerde farklı oranlarda MT ve SD içeren numunelerin referans numuneye göre karbonatlaşma derinliği arttıkça aşınma miktarının düştüğünü, basınç dayanımının arttığını ve kapilarite katsayılarının azaldığını tespit etmişleridir.

Tokyay (2014) yaptığı çalışmada, betondaki önemli mineral katkı olan silis dumanı, uçucu kül ve yüksek fırın cürufunun özellikleri, üretimleri ve betonda kullanılmaları halinde, betonun taze ve sertleşmiş haldeki dayanım özelliklerine etkilerini araştırmaya çalışmıştır. Ayrıca bu minerallerin betonda kullanımı ile ilgili uluslararası standartları gözden geçirmiştir.

Yıldız ve Yalınbaş (2006) yaptıkları çalışmada, yapı alçılarının belirli oranlarda silis dumanı ile yer değiştirilerek kullanılması durumunda basınç dayanımında meydana gelen değişim araştırmışlardır. Yapı alçısı olarak kullanılan kartonpiyer alçısının silis dumanı ile hacimce %5, 10, 15, 20 ve 25 oranlarında yer değiştirmesi neticesinde elde edilen numunelerin, birim ağırlık, hacimce su emme oranı ve basınç dayanımı açısından iyi sonuçlar verdiğini tespit etmişlerdir.

2.3.1.4. Lastik Atıklar

Ömrünü tamamlamış lastik (ÖTL), faydalı ömrünü tamamladığı belirlenerek araçtan sökülen orijinal veya kaplanmış, bir daha araç üzerinde lastik olarak kullanılamayacak durumda olan ve üretim esnasında ortaya çıkan ıskarta lastiklere denir (Resmi gazete, 2016).

ÖTL haline gelmiş tonlarca atık lastik öğütücü makinelerde kırılarak kauçuk ve çelik parçalara ayrılır. Çelik teller mıknatıs özelliği olan bantlarda kauçuktan ayrıştırılır. Parçalanmış malzemeler mikron seviyesinden muhtelif büyüklüklerde granül haline getirilir. Bu ürünler sanayide ve çevre ile ilgili faaliyetlerde hammadde olarak değerlendirilir. Özellikle bu lastikler günümüzde inşaat sektöründe geri dönüştürülebilir veya geri kazanılabilir malzeme olarak yalıtım katsı olarak ta kullanılabilmektedir (URL-13). Şekil 2.26.’de lastik atıklar görülmektedir.

Şekil 2.26. Lastik atık

Lastik atıklar, inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Koçak ve Alpaslan (2011) yaptıkları çalışmada, atık lastiklerin çimento ve beton sektöründe kullanım potansiyellerini incelemiş, bu göre betonda ince öğütülmüş atık lastik kullanımı ile her ne kadar betonun çekme ve basınç dayanımı bakımından istenen sonuçlara ulaşılmasa da, sıcaklıktan kaynaklanan büzülme çatlaklarının büyük ölçüde azalması, titreşim ve darbelere karşı dayanım kazanması, daha düşük birim ağırlık ve yüksek tokluk kazanması gibi avantajlara sahip olduğunu belirlemişlerdir.

Yeşilata ve Turgut (2005) yaptıkları çalışmada, ileri yapı malzemelerinin ısı iletkenlik katsayılarının ölçümünde yaygın olarak kullanılan yöntemleri irdelemişlerdir. Mevcut teknikler kullanarak farklı miktar ve dizilişte hurda lastik içeren betonların yalıtım özelliklerine yönelik sonuçlar elde etmeye çalışmışlardır.

Memiş (2007) yaptığı çalışmada, plastik atıkların tekrar değerlendirilmesini amaçlamış, bu sebeple plastik atık alanlarından toplanan atıkların laboratuvar ortamında 4mm çapında öğütülerek bina dış sıvalarında agrega yerine kullanmıştır. Dış sıvadaki %0, %2.5, %5, %7.5, %10 ağırlığındaki agrega miktarının yerine öğütülmüş plastik atıklar katılmış ve hazırlanan sıva numunelerin fiziksel ve mekanik özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda plastik atıklı sıvalarda; eğilme, basınç dayanımları ile özgül ve birim ağırlığının düştüğü, ısı iletkenliğinin azaldığı, su emme oranının artığı, çatlak oluşumunun azaldığı tespit etmiştir.

2.3.1.5. Tekstil Atıklar

Tekstil atıkları; lif, tekstil ve hazır giyim üretim sanayii, tüketiciler, ticari ve hizmet endüstrilerine ilişkin çok sayıda süreçten ortaya çıkan atıklardır. Bu atıklardan birincisi suni iplik fabrikalarından çıkan atıklar, ikincisi tekstil imalatı atıkları, üçüncüsü ise tüketicilerin tekstil atıklarıdır. Bu atıklar; parça kumaş, iplik atıkları, şilte (pamuk balyalarında kullanılan kanaviçe), elyaf atığı, pamuk tozu, üstübü ve kadife tozu gibi endüstriyel katı atıklardan oluşmaktadır (Eser, 2016). Şekil 2.27.’de tekstil atıklar görülmektedir.

Şekil 2.27. Tekstil atıkları

Tekstil atıkları, inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Üçgül ve Turak (2015) yaptıkları çalışmada, tekstil katı atıklarının geri dönüşümü ve yalıtım malzemesi olarak değerlendirilmesi konusunda çalışmışlar ve çimento-ince kum karışımı içerisine yün ve pamuk elyaf atıkları, pamuk ipliği ve kâğıt atıkları eklenerek blok numuneler hazırlamışlardır. Hazırlanan bloklardan bir tanesi sade olmak üzere 4 tane çimentodan oluşan bloklar hazırlamışlardır. Pamuk, yün, kâğıt ve kumaş atıkları beton bloklar arasına şilte halinde konulup ölçüm yapıldığında ısı iletim katsayısını oldukça düşürdüğünü tespit etmişlerdir.

Kalkan (2017) yaptığı çalışmada, tekstil sektöründe büyük miktarda oluşan atık maddelerin tekrar kullanımı, ekonomiye katkıda bulunulması ve kirliliğin önlenmesini temel amaç edinerek tekstil atıklarının lif katkılar olarak harç üretiminde ve hafif yapı malzemesi üretimindeki potansiyelini incelemiştir. Bu bağlamda dört farklı türdeki tekstil atık lifleri ile elde edilen sıvaların binalarda kullanılabilirliği araştırılmıştır.

2.3.1.6. Tarımsal Atıklar

Tarımsal atık, her türlü bitkisel ve hayvansal ürün elde edilirken, ürünün işlenmesi sırasında veya sonrasında ortaya çıkan atıklardır. Bu atıklar, göl kamışı, ayçiçeği çekirdeği, keten kenevir sapı, şeker kamışı, fındık kabuğu, yerfıstığı kabuğu, antepfıstığı kabuğu, buğday sapları, pirinç sapları, ayçiçeği sapları, tütün sapları, pamuk çekirdeği, çay fabrikası atıkları olarak sayılabilir (Çolakoğlu, 2018). Şekil 2.28.’de tarımsal atıklar görülmektedir.

Şekil 2.28. Tarımsal atıklar

Tarımsal atıklar, inşaat sektöründe çeşitli alanlarda kullanılmakla beraber, konu hakkında yapılan çalışmalara ait literatür araştırmaları aşağıdaki belirtilmiştir.

Binici (2014) yaptıkları çalışmada, mısır koçanı katkılı ısı yalıtım malzemesi üretimi üzerine çalışmış ve mısır koçanı katkılı yalıtım malzemelerinin ısı iletim katsayısının 0.075 W/mK ’e kadar düştüğünü tespit etmişlerdir.

Kara (2018) yaptığı çalışmada, Artvin de bulunan bir çay fabrikasından tedarik edilen çay atığının (CA) doğal lif olarak kullanılması durumunda betonun özelliklerine etkisini incelemiştir. Bu sebeple C20/25 sınıfı 1 m3 beton karışıma 0, 1, 3, 5, 7 ve 9 kg çay atığı eklenerek 6 farklı beton numunesi hazırlanmıştır. Hazırlanan numuneler üzerinde yapılan testlerde çay atığı (CA) takviyesinin betondaki boşlukları doldurduğu, su ihtiyacını artırdığı, 1 m3 betonda 7kg’a kadar kullanımı, basınç ve eğilme dayanımı ve ultrases geçiş hızını artırdığını tespit etmiştir.

2.4. Çalışmanı Amacı ve Kapsamı

Bu çalışmanın amacı, endüstriyel bir atık olan uçucu kül’ün son yıllarda yalıtım sektöründe sıkça kullanılan, daha çevreci ve işçilik maliyeti düşük olan ısı yalıtım sıvasına, %10, %20, %30, %40 oranında ikame edilmesi durumunda, fiziksel ve mekanik özelliklerine etkisini incelemektir. Böylece hem endüstriyel bir atık olan uçucu külün, yalıtım sektöründe de kullanılması böylece çevresel etkilerinin azaltılması ayrıca ısı yalıtım sıvasına ısıl direnç konusunda katkıda bulunarak konutlarda ısıtma giderlerini azaltılıp, ülke ekonomisine katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

Çalışma kapsamında;

- Isı iletim katsayısı tespiti için Referans, %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikameli 3x3x10 cm ebatında sıva nunumeleri üretilmiştir.

- Eğilme dayanımı, Basınç dayanımı, Yoğunluk ve Su emme deneyleri için Referans, %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikameli 4x4x16 cm ebatında kiriş numuneleri üretilmiştir.

Üretilen numuneler ile ısı iletim katsayı (λ), eğilme dayanımı, basınç dayanımı, yoğunluk ve su emme değerleri tespit edilmiştir.

3.     MATERYAL VE METOT

3.1. Materyal

3.1.1. Yalıtım Sıvası

Çalışmamızda materyal olarak, 2016 yılından beri üretim yapmakta olan bir firmanın izolasyon sıvası kullanılmıştır. Şekil 3.1.’de izolasyon sıvası görülmektedir.

Şekil 3.1. İzolasyon sıvası

Isı yalıtımı yapılacak binalarda tuğla, birket, gazbeton, bürüt beton vb. gibi yüzeylere direkt uygulanan doğal perlit esaslı, kalsiyum, organik ve inorganik bağlayıcılar içeren ısı yalıtım sıvasıdır. Tablo 3.1.’de izolasyon sıvasına ait teknik özellikler görülmektedir.

Tablo 3.1. İzolasyon sıvasına ait teknik değerler

| Malzeme yapısı | Doğal perlit, kalsiyum organik ve inorganik bağlayıcılar . | Isı iletkenlik (λ) | 0.054 W/mK |
| --- | --- | --- | --- |
| Renk | Doğal rengi beyazdır. (İsteğe beğlı renklendirilebilir) | Kuru yoğunluk | 300±50Kg |
| Uygulama kalınlığı | Bir seferde 0.5-9.5 cm’ye kadar uygulanabilir. | Yangın Dayanımı | A1 |
| Tüketim | 5.0kg/m2 (1cm kalınlık için) | Kılcal su emme | W1 |
| Uygulama sıcaklığı | 3-45 oC arasında olmalıdır. | Ses geçirgenlik seviyesi(db) | 68.3dB(350 Hz 3 cm kalınlık için) |
| Ambalaj | 17 ±1 Kg Kraft torba | Bağ dayanımı | 0.286 N/mm2 |
| Raf ömrü | Kuru ortamda 12 aydır. | Basınç dayanımı | CSI |

3.1.2. Uçucu Kül

Yapılan çalışmada Afşin Elbistan Termik santralinden alınmış uçucu kül kullanılmıştır. Bu kül koyu kahve renkte olup ara ara yanmamış karbon taneleri içermektedir. Şekil 3.2.’de örnek uçucu kül görülmektedir.

Şekil 3.2. Afşin Elbistan uçucu külüne ait bir görünüm

Afşin Elbistan termik santrali ülkemizdeki en yüksek enerji üretme kapasitesine sahip tesislerden biridir ve en çok uçucu kül ortaya çıkaran santraldir (URL-14). Örnek aldığımız uçucu küle ait kimyasal ve fiziksel özellikler Tablo 3.2.’de verilmiştir.

Tablo 3.2. Afşin Elbistan uçucu külüne ait fiziksel ve kimyasal özellikler

| Kimyasal Analiz |  | Fiziksel Testler |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bileşen (%) | Uçucu Kül | Fiziksel Özellikler | Bileşenler |
| SiO2 | 29.24 | İncelik (45 μ elek üstü %) | 50.68 |
| Al2O3 | 11.49 |  |  |
| Fe2O3 | 6.67 | Özgül Ağırlık ( gr/cm³) | 2.54 |
| CaO | 37.84 |  |  |
| MgO | 1.86 | Özgül Yüzey (cm²/gr) | 1834 |
| Na2O | 0.38 |  |  |
| K2O | 0.69 | Priz Başlangıcı (saat-dk) | 2 saat-30 dk |
| SO3 | 4.70 |  |  |
| Cr2O3 | 0.054 | Priz Sonu(saat-dk) | 3 saat-15 dk |
| Mn2O3 | 0.059 |  |  |
| P2O5 | 0.494 | Hacim Genişlemesi(mm) | 0 |
| TiO2 | 0.49 |  |  |
| ZnO | 0.001 | Su İhtiyacı ( %) | 27.4 |
| KK | 2.31 |  |  |
| Toplam | 96.27 | Su miktarı (gr) | 137 |
| SCaO | 4.51 |  |  |

3.2. Metod

3.2.1. Isı İletim Katsayısı Tayini

Çalışma Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yapı Malzemeleri Laboratuarında gerçekleştirilmiştir. Isı iletkenlik deneyi için, numune olarak örnek yalıtım sıvasından ve uçucu külden Tablo 3.3. belirtilen karışım oranlarında, ikame edilmiş ve  Referans, %10, %20, %30, %40 uçucu kül katkılı numuneler elde edilmiştir. Numuneler Şekil 3.3.’te görülen 10x10x3cm ebatındaki ahşap kalıp kullanılarak üretilmiştir.

Tablo 3.3. Numunelerin karışım miktarları

| NUMUNE | Isı yalıtım sıvası (g) | Uçucu kül (g) | Su (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Referans | 300 | 0 | 300 |
| %10 katkılı | 270 | 30 | 300 |
| %20 katkılı | 240 | 60 | 300 |
| %30 katkılı | 210 | 90 | 300 |
| %40 katkılı | 180 | 120 | 300 |

Şekil 3.3. Isı iletim katsayısı tespiti için numune kalıbı

İlk olarak Tablo 3.3. belirtilen miktarlarda yalıtım sıvası, uçucu kül ve su Şekil 3.4.’te görülen bir kabın içerisine konulmuş ve el mikseri ile homojen bir karışım oluşturacak şekilde karıştırılmıştır. Daha sonra ahşap kalıp, numunelerin kalıptan kolay çıkarılması için yağlandıktan sonra karışım kalıba dökülerek 3 gün katılaşması beklenmiştir. Her karışım oranından 3 adet olacak şekilde Şekil 3.5.’te görüldüğü gibi deney numuneleri üretilmiştir.

Şekil 3.4. Numune karışımlarının hazırlanışı

Şekil 3.5. Numune karışımlarının kalıba dökülmesi

Isı iletkenlik deneyi için Şekil 3.6.’de gösterilen Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuarındaki Taurus TLP 300 tipi, ısı iletim katsayısı tespit cihazı kullanılmıştır.

Şekil 3.6. Taurus TLP 300 Isı iletim katsayısı tespit cihazı

Cihaz, TS EN 12664, TS EN 12667, TS EN 12939 standartları esas alınarak ölçüm yapmaktadır. Cihazın ölçüm yapan iç aksamı Şekil 3.7.’de gösterilmiştir.

Şekil 3.7. Taurus TLP 300 cihazın iç aksamı

İlk olarak cihaz çalıştırılmadan önce sistemin dengeye getirilmesi gereken ortalama sıcaklık değerleri olarak 10oC, 20oC ve 30oC girilmiştir. Cihazın çalışma prensibi Şekil 3.8.’de gösterildiği üzere, üst tarafta ısıtıcı sensör ve alt tarafta bulunan soğuk yüzeydeki sensör ile kademeli olarak ısı artırılarak ölçüm yapılır. 1.kademede yaklaşık 7 saatlik bir peryotta numunenin üst kısmı 15oC, alt kısmı 5oC ve ortalama sıcaklık 10oC olacak şekilde sistemin rejime girmesi sonucu 3 adet λ (lamda) değeri tespit edilir. 2.kademede yaklaşık 7 saatlik bir peryotta numunenin üst kısmı 25oC, alt kısmı 15oC ve ortalama sıcaklık 20oC olacak şekilde sistemin rejime girmesi sonucu 3 adet λ (lamda) değeri tespit edilir. 3.kademede yine yaklaşık 7 saatlik bir peryotta numunenin üst kısmı 35oC, alt kısmı 25oC ve ortalama sıcaklık 30oC olacak şekilde sistemin rejime girmesi sonucu 3 adet λ (lamda) değeri tespit edilir. Cihaz 7 saatlik peryotdaki 3 farklı sıcaklık testi sonucunda 21 saat sonra, çıkan λ  değerleri ve sıcaklık arasında bir bağlantı kurarak numuneye ait λ değerini tespit etmektedir.

Şekil 3.8. Taurus TLP 300 çalışma şeması

Isı iletim katsayısı tespiti için Şekil 3.9.’da ürettiğimiz numuneler, Taurus TLP 300 cihazının Şekil 3.10.’da görülen soğuk tarafta bulunan sensör üzerine yerleştirilmiştir. Daha sonra üzerine sıcak taraftaki ısıtıcı sensör yerleştirildikten sonra numune, ısıtıcı sensörler arasına 200 N’luk bir kuvvetle sıkıştırılmıştır. Cihaz çalıştırılarak yaklaşık 21 saat sonra numunenin ısı iletim katsayısı tespit edilmiştir.

Şekil 3.9. Isı iletim katsayısı tespit edilen numune örnekleri

Şekil 3.10. Numune örneklerinin Taurus TLP 300 cihazına yerleştirilmesi ve ısı iletim

katsayıları λ (lamda) değerlerinin tespiti

3.2.2. Eğilme Dayanımı Tayini

Eğilme dayanımı deneyi için, numune olarak Tablo 3.3. belirtilen karışım oranlarında, yalıtım sıvası ve uçucu kül karışımları, Şekil 3.11.’de görülen 4x4x16cm ebatındaki kalıp kullanılarak üretilmiştir.

Şekil 3.11. Eğilme ve basınç deneyi için numune kalıbı

Şekil 3.12.’de görülen sıva karışımları, kalıp yağlanıp kalıba dökülerek 3 gün katılaşması beklendikten sonra kalıptan çıkarılmıştır. Böylece, eğilme ve basınç deneyi için Referans, %10, %20, %30, %40 uçucu kül katkılı karışımların her birinden 6 adet olmak üzere toplam 30 adet numune üretilmiştir.

Şekil 3.12. Üretilen eğilme ve basınç deneyi numuneleri

Eğilme dayanımı deneyi, 4x4x16 cm ebadında her karışım oranına ait 6 adet yalıtım sıvası numunesi üzerinde TS EN 191-1’de belirtilen esaslara göre yapılarak, kırılma yükleri tespit edilmiş, Eğilme dayanımı hesaplamasında kullanılan denklem aşağıda gösterilmiştir (TS EN 191-1).

Eğilme dayanımının hesaplanmasında;

Rf=1,5xFfxLb3

eşitliği kullanılmıştır.

Rf  = Eğilme dayanımı, (MPa),

b= Prizmanın kare kesitinin kenar uzunluğu, (mm),

Ff = Prizmanın kırıldığı anda uygulanan kuvvet, (N),

L = Mesnet silindirler arasındaki uzaklık, (mm)

ifade etmektedir (TS EN 191-1).

Eğilme dayanımı deneyi için Şekil 3.13.’de görülen eğilme dayanımı test cihazı ve eğilme kuvveti tespitinde, numunelerin yerleştirildiği aparat kullanılmıştır.

Şekil 3.13. Eğilme dayanım deneyi testinde kullanılan makine ve aparat

Eğilme dayanımı deneyi için Şekil 3.14.’de görüldüğü gibi 4x4x16cm ebatıntaki numuneler aparat içerisine yerleştirilerek eğilme dayanımı test cihazında, numune kırılıncaya kadar yüke maruz bırakılmış ve kırılma anındaki yük, test cihazından ölçülmüştür.

Şekil 3.14. Eğilme dayanım deneyinde kullanılan numunenin yük ile kırılması

3.2.3. Basınç Dayanımı Tayini

Basınç dayanımı deneyinde, 4x4x16 cm ebadında her karışım oranına ait 12 adet yalıtım sıvası numunesi üzerinde TS EN 191-1’de belirtilen esaslara göre yapılarak, kırılma yükleri tespit edilmiş, Basınç dayanımı hesaplamasında kullanılan denklem aşağıda gösterilmiştir (TS EN 191-1).

Basınç dayanımının hesaplanmasında;

Rc=FcA

eşitliği kullanılmıştır.

Rc= Basınç dayanımı, (MPa),

Fc= Kırılmadaki en büyük yük, (N),

A = Numune alanı, (1600 mm2)

ifade etmektedir (TS EN 191-1).

Basınç dayanımı deneyi için, eğilme dayanım testinde kırılan kiriş örnek parçaları, Şekil 3.15.’de görülen, basınç dayanımı test cihazı ve aparat kullanılarak kırılmıştır.

Şekil 3.15. Basınç dayanım deneyi testinde kullanılan makine ve aparat

Şekil 3.16.’da görüldüğü gibi eğilme dayanım testinde kırılan, 4x4x16cm ebatındaki her bir karışıma oranına ait 12 adet kiriş numune parçasından elde edilen 60 adet numune üzerine basınç dayanımı testi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 3.16. Basınç dayanım deneyinde kullanılan numunenin yük ile kırılması

3.2.4. Yoğunluk Tayini

Yoğunluk tayin deneyi için, 4x4x16cm ebatlarındaki numuneler, Şekil 3.17.’de gösterilen havuzda 2 gün bekletildikten sonra alınarak su dolu bir kaba bırakılıp taşırdığı su miktarı ml (cm3) olarak ölçülmüştür. Daha sonra numunelerin, hassas terazi ile kütlesi ölçülmüştür. Numune kütlesinin, taşırdığı su hacmine bölünmesiyle g/cm3 olarak numune yoğunlukları tespit edilmiştir.

Yoğunluk tayini hesaplanmasında;

d=MV

eşitliği kullanılmıştır.

d= Yoğunluk, (g/cm3),

M= Kütle, (g),

V = Hacim, (cm3),  ifade etmektedir.

Şekil 3.17. Numuneleri havuzda bekletilmesi ve yoğunluk tayini

3.2.5. Su Emme Tayini

Su emme tayin deneyi için, 4x4x16cm ebatlarındaki numuneler, Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği laboratuarında bulunan ve Şekil 3.17.’de gösterilen havuzda 2 gün bekletildikten sonra alınarak, Şekil 3.18.’de gösterilen hassas terazide suya doygun ağırlığı gr olarak ölçülmüştür. Daha sonra numuneler Şekil 3.18.’de gösterilen etüvde, 110oC’de yaklaşık 24 saat kurutulduktan sonra hassas terazide kuru ağırlığı ölçülmüş ve su emme oranları tespit edilmiştir.

Şekil 3.18. Numunelerin etüvde kurutulması ve ağırlıklarının ölçülmesi

4.     BULGULAR VE TARTIŞMA

4.1. Isı İletim Katsayısı

Çalışmamızda hazırladığımız, Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli 10x10x3cm ebatındaki numuneler her karışım oranı için 3 adet olmak üzere toplam 15 adet numune, Taurus TLP 300 cihazında analiz edilmiştir. Cihaz yaklaşık her numune analizini, yaklaşık 21 saatte yapmış ve 7 saat aralıkla, numunenin üst ve alt kısımlarındaki sıcaklık ile ortalama sıcaklık değerleri sırasıyla 15-5-10 oC, 25-15-20 oC, 35-25-30 oC olacak şekilde numuneye ısı vermiş ve Ekler kısmındaki analiz raporları ile elde edilen veriler doğrultusunda her bir karışım oranlarına ait ortalama ısı iletim katsayıları (λ)’na ilişkin istatistiksel veriler Tablo 4.1.’ de görülmektedir.

Tablo 4.1. Isı iletim katsayısına ait veriler

| İkame Oranı | Numune Sayısı | Aritmetik Ortalama (W/mK) | Standart Sapma | En Küçük Değer | En Büyük Değer | Referansa Göre Değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referans | 3 | 0.1063 | 0.0004 | 0.1059 | 0.1067 | ----- |
| %10 | 3 | 0.0834 | 0.0006 | 0.0815 | 0.0853 | - %21.54 |
| %20 | 3 | 0.0762 | 0.0011 | 0.0750 | 0.0771 | - %28.32 |
| %30 | 3 | 0.0791 | 0.0006 | 0.0784 | 0.0796 | - %25.59 |
| %40 | 3 | 0.0962 | 0.0028 | 0.0942 | 0.0994 | - %9.50 |

Hazırlanan her sıva karışım oranına ait ısı iletim katsayıları (λ) değerlendirildiğinde;

- Referans ısı yalıtım sıvasına ait numunelerin, sırasıyla λ1=0.1063 W/mK, λ2=0.1059 W/mK, λ3=0.1067 W/mK ısı iletim katsayısına sahip olduğu, karışım oranının ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.1063 W/mK olduğu,

- %10 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunelerin, sırasıyla λ1=0.0834 W/mK, λ2=0.0815 W/mK, λ3=0.0853 W/mK ısı iletim katsayısına sahip olduğu, karışım oranlarına ait ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.0834 W/mK olduğu,

- %20 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunelerin, sırasıyla λ1=0.0766 W/mK, λ2=0.0771 W/mK, λ3=0.0750 W/mK ısı iletim katsayısına sahip olduğu, karışım oranlarına ait ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.0762 W/mK  olduğu,

- %30 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunelerin, sırasıyla λ1=0.0784 W/mK, λ2=0.0793 W/mK, λ3=0.0796 W/mK ısı iletim katsayısına sahip olduğu, karışım oranlarına ait ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.0791 W/mK  olduğu,

- %40 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunelerin, sırasıyla λ1=0.0942 W/mK, λ2=0.0994 W/mK, λ3=0.0951 W/mK ısı iletim katsayısına sahip olduğu, karışım oranlarına ait ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.0962 W/mK  olduğu,

- Yalıtım sıvasına %10, %20, %30, %40 oranında uçucu kül ikamesinin, referans yalıtım sıvasına göre, sırasıyla ortalama ısı iletim katsayısını %21.54, %28.32, %25.59, %9.50 oranında azaldığı görülmüştür.

Tespit edilen her karışım oranı ait ortalama ısı iletim katsayıları Şekil 4.1. grafikte görülmektedir.

Şekil 4.1. Ortalama ısı iletkenlik katsayıları (λ)

4.2. Eğilme Dayanımı

Hazırlanan, 28 günlük 4x4x16cm ebatındaki, Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli sıva numuneleri, her karışım oranından 6 adet olmak üzere toplamda 30 adet olacak şekilde, eğilme dayanımı test cihazında test edilerek, eğilme dayanımına ait veriler Tablo 4.2.’de görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

Tablo 4.2. Eğilme dayanımına ait veriler

| İkame Oranı | Numune Sayısı | Aritmetik Ortalama (MPa) | Standart Sapma | En küçük Değer | En Büyük Değer | Referansa Göre Değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referans | 6 | 0.0496 | 0.0034 | 0.0469 | 0.0539 | ----- |
| %10 | 6 | 0.0477 | 0.0062 | 0.0422 | 0.0563 | - %3.83 |
| %20 | 6 | 0.0367 | 0.0102 | 0.0258 | 0.0539 | - %26 |
| %30 | 6 | 0.0391 | 0.0072 | 0.0258 | 0.0469 | - %21.16 |
| %40 | 6 | 0.0535 | 0.0048 | 0.0469 | 0.0586 | + %7.86 |

Hazırlanan her sıva karışım oranına ait eğilme dayanımı (Rf) değerlendirildiğinde;

- Referans ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı,         Rf =0.0496 MPa olduğu,

- %10 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı, Rf =0.0477 MPa olduğu,

- %20 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı, Rf =0.0367 MPa olduğu,

- %30 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı, Rf =0.0391 MPa olduğu,

- %40 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı, Rf =0.0535 MPa olduğu,

- Yalıtım sıvasına %10, %20, %30 oranında uçucu kül ikamesinin, Referans yalıtım sıvasına göre, sırasıyla ortalama eğilme dayanımını %3.83, %26, %25.59, %21,16 oranında azaldığı, %40 oranında uçucu kül ikamesinin ise %7,86 oranında artırdığı görülmüştür.

Tablo 4.2.’de tespit edilen veriler doğrultusunda, Şekil 4.2.’de Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli yalıtım sıvası numunelerinin eğilme dayanımları (Rf) gösterilmiştir.

Şekil 4.2. 28 günlük yalıtım sıvası karışımlarına ait ortalama eğilme dayanım değerleri

4.3. Basınç Dayanımı

Eğilme testinden çıkan, 28 günlük 4x4x16cm ebatındaki, Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikmeli sıva numuneleri, her karışım oranına ait 12 adet olmak üzere toplamda 60 adet olacak şekilde, basınç dayanımı test cihazında test edilerek, basınç dayanımına ait veriler Tablo 4.3.’da  görüldüğü gibi tespit edilmiştir.

Tablo 4.3. Basınç dayanımına ait veriler

| İkame Oranı | Numune Sayısı | Aritmetik Ortalama (MPa) | Standart Sapma | En küçük Değer | En Büyük Değer | Referansa Göre Değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referans | 12 | 0.1364 | 0.0128 | 0.1194 | 0.1644 | ----- |
| %10 | 12 | 0.1709 | 0.0178 | 0.1425 | 0.1975 | + %25.29 |
| %20 | 12 | 0.1325 | 0.0139 | 0.1006 | 0.1500 | - %2.86 |
| %30 | 12 | 0.1331 | 0.0049 | 0.1256 | 0.1400 | - %2.42 |
| %40 | 12 | 0.1854 | 0.0065 | 0.1794 | 0.1994 | + %35.92 |

Hazırlanan her sıva karışım oranına ait basınç dayanımı (Rc) değerlendirildiğinde;

- Referans ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama basınç dayanımı,        Rc =0.1364 MPa olduğu,

- %10 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama basınç dayanımı, Rc=0.1709 MPa olduğu,

- %20 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama basınç dayanımı, Rc =0.1325 MPa olduğu,

- %30 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama basınç dayanımı, Rc =0.1331 MPa olduğu,

- %40 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama eğilme dayanımı, Rc=0.1854 MPa olduğu,

- Yalıtım sıvasına %10 oranında uçucu kül ikamesinin, Referans yalıtım sıvasına göre, ortalama basınç dayanımını %25.29 oranında artırdığı, %20, %30 oranında uçucu kül ikamesinin referans numuneye göre ortalama basınç dayanımını sırasıyla, %2.86, %2.42  oranında azalttığı, %40 oranında uçucu kül ikamesinin ise %35.92 oranında artırdığı görülmüştür.

Tablo 4.3.’de tespit edilen veriler doğrultusunda, Şekil 4.3.’te Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli yalıtım sıvası numunelerinin basınç dayanımları (Rc) gösterilmiştir.

Şekil 4.3. 28 günlük yalıtım sıvası karışımlarına ait ortalama basınç dayanım değerleri

4.4. Yoğunluk Tayini

Yoğunluk tayininde, 4x4x16cm ebatındaki, Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli sıva numuneleri, her karışım oranına ait 3 adet olmak üzere toplamda 15 adet olacak şekilde, numune havuzunda 2 gün bekletildikten sonra, dışarı alınarak ıslak ağırlıkları ölçülmüş, daha sonra numuneler su dolu bir kaba bırakılarak taşırdığı su hacimleri tespit edilmiş, böylece numune yoğunlukları ölçülmüştür. Tablo 4.4.’de numune yoğunluklarına ait veriler görülmektedir.

Tablo 4.4. Yoğunluk değerlerine ait veriler

| İkame Oranı | Numune Sayısı | Aritmetik Ortalama (g/cm3) | Standart Sapma | En küçük Değer | En Büyük Değer | Referansa Göre Değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referans | 3 | 0.7293 | 0.0094 | 0.7219 | 0.7398 | ----- |
| %10 | 3 | 0.7805 | 0.0035 | 0.7767 | 0.7836 | + %7.02 |
| %20 | 3 | 0.7748 | 0.0028 | 0.7726 | 0.778 | + %6.24 |
| %30 | 3 | 0.8139 | 0.0023 | 0.8119 | 0.8165 | + %11.60 |
| %40 | 3 | 0.8214 | 0.0011 | 0.8202 | 0.8224 | + %12.63 |

Hazırlanan her sıva karışım oranına ait yoğunluk değişimleri değerlendirildiğinde;

- Referans ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama yoğunluğu, 0.7293g/cm3 olduğu,

- %10 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama yoğunluğunun, 0.7805 g/cm3 olduğu,

- %20 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama yoğunluğunun, 0.7748 g/cm3 olduğu,

- %30 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama yoğunluğunun, 0.8139 g/cm3 olduğu,

- %40 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama yoğunluğunun, 0.8214 g/cm3 olduğu,

- Yalıtım sıvasına %10, %20, %30, %40 oranında uçucu kül ikamesinin, Referans yalıtım sıvasına göre, sırasıyla ortalama yoğunluğu %7.02, %6.24, %11.60, %12.63 oranında artırdığı görülmüştür.

Tablo 4.4.’de tespit tespit edilen veriler doğrultusunda, Şekil 4.4.’te Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli yalıtım sıvası numunelerinin yoğunluk değerleri gösterilmiştir.

Şekil 4.4. Numunelerin ortalama yoğunluk değerleri

4.5. Su Emme

Su emme tayininde, 4x4x16cm ebatındaki, Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli sıva numuneleri, her karışım oranına ait 3 adet ve toplamda 15 adet olacak şekilde, numune havuzunda 2 gün bekletildikten sonra, dışarı alınarak suya doygun kütleleri ölçülmüş, daha sonra numuneler etüvde, 110 oC’de 24 saat boyunca kurumaya bırakılmış, daha sonra kuru kütleleri ölçülmüş, böylece numune su emme oranları tespit edilmiştir. Tablo 4.5.’de her karışım oranına ait su emme oranı verileri görülmektedir.

Tablo 4.5. Su emme oranlarına ait veriler

| İkame Oranı | Numune Sayısı | Aritmetik Ortalama (%) | Standart Sapma | En küçük Değer | En Büyük Değer | Referansa Göre Değişim |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Referans | 3 | 140.95 | 0.2822 | 140.63 | 141.15 | ----- |
| %10 | 3 | 124.70 | 2.0441 | 123.00 | 126.97 | - %11.53 |
| %20 | 3 | 119.59 | 0.8953 | 118.63 | 120.40 | - %15.15 |
| %30 | 3 | 110.59 | 0.1873 | 110.38 | 110.74 | - %21.54 |
| %40 | 3 | 109.01 | 0.1589 | 108.91 | 109.19 | - %22.66 |

Hazırlanan her sıva karışım oranına ait su emme değişimleri değerlendirildiğinde;

- Referans ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama su emme yüzdesinin, %140.95 olduğu,

- %10 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama su emme yüzdesinin, %124.70 olduğu,

- %20 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama su emme yüzdesi, %119.59 olduğu,

- %30 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama su emme yüzdesi, %110.59 olduğu,

- %40 uçucu kül ikameli ısı yalıtım sıvasına ait numunenin, ortalama su emme yüzdesi, %109.01 olduğu,

- Yalıtım sıvasına %10, %20, %30, %40 oranında uçucu kül ikamesinin, Referans yalıtım sıvasına göre, sırasıyla ortalama su emme miktarını, %11.53, %15.15, %21.54, %22.66 oranında azaldığı görülmüştür.

Tablo 4.5.’de tespit tespit edilen veriler doğrultusunda, Şekil 4.5.’te Referans, %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikameli yalıtım sıvası numunelerinin su emme değerleri gösterilmiştir.

Şekil 4.5. Numunelerin ortalama su emme değerleri (%)

5.     SONUÇLAR

Bu çalışmada, son yıllarda yaygın olarak kullanılmaya başlanan yalıtım sıvalarına, endüstriyel bir atık olan uçucu kül ikamesi ile ısı iletim katsayısı ve mekanik özelliklerdeki değişimler incelenmiştir. Bu amaçla örnek ısı yalıtım sıvasına, Referans, %10, %20, %30 ve %40 olacak şekilde uçucu kül ikame edilerek elde edilen numunelerdeki, ısı iletim katsayısı ve mekanik özelliklerdeki değişmeler araştırılmıştır. Yapılan deneysel çalışmalar neticesinde, elde edilen sonuçlar irdelendiğinde, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

Isı iletim katsayısı değerlendirildiğinde, yalıtım sıvasından elde edilen katkısız referans numunelerin, sırasıyla ısı iletim katsayıları λ1=0.1063 W/mK, λ2=0.1059 W/mK, λ3=0.1067 W/mK olduğu, ortalama ısı iletim katsayısının ise λort=0.1063 W/mK olduğu görülmüştür.

Iso ve Ce standartlarına göre;

- λ (ısı  iletkenlik  katsayısı)  > 0,065 W/mK ise ‘’Yapı malzemesi’’

- λ (ısı  iletkenlik  katsayısı) < 0,065 W/mK ise ‘’Isı yalıtım malzemesi’’ olarak

değerlendirilmektedir(İmo, 2015).

Yine, 27291 sayılı 17 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ gereği, ısı yalıtım sıvalarının, ısı iletim katsayısı, 0.070W/mK, 0.080W/mK, 0.090 W/mK, 0.100W/mK olan sıvalar şeklinde sınıflandırması mevcuttur (Resmi Gazete, 2009).

Bu haliyle örnek alınan yalıtım sıvasının λ%0=0.1063 W/mK, ortalama ısı iletim katsayısı ile, mevcut standartlar ve tebliğler göz önünde bulundurulduğunda, yapı malzemesi olarak, 0.100 W/mK civarında bir ısı iletim katsayısına sahip olduğundan, TS EN 998-1 standardına uygun olarak ısı iletkenlik gurubu 100 olan ısı yalıtım sıvaları grubuna girmektedir.

Örnek alınan yalıtım sıvasına, sırasıyla %10, %20, %30 ve %40 uçucu kül ikamesiyle elde edilen numuneler incelendiğinde, ortalama ısı iletim katsayılarının sırasıyla λ%10=0.0834 W/mK, λ%20=0.0762 W/mK, λ%30=0.0791 W/mK, λ%40=0.0962 W/mK’ye düştüğü bununda sırası ile ısı iletim katsayılarında, %21.54, %28.32, %25.59, %9.50 oranında düşüş sağladığı görülmüştür. Yani ısı yalıtım sıvasına uçucu kül ikamesinin ısı iletim katsayısının düşürdüğü, en fazla düşüşün ise %20 uçucu kül ikamesi ile sağlandığı tespit edilmiştir. %20 uçucu kül ikamesi ile λ%20=0.0762 W/mK, ısı iletim katsayısına sahip olan ısı yalıtım sıvasında yalıtım özelliğinde kayda değer bir artış olduğu fakat λ=0,065 W/mK sınır değerinin üstünde olduğu için halen yapı malzemesi olarak nitelendirilebileceği, 0.070 W/mK civarında bir ısı iletim katsayısına düştüğü içinse, TS EN 998-1 standardına uygun olarak ısı iletkenlik gurubu 70 olan ısı yalıtım sıvaları grubuna girebileceği sonucuna varılmıştır.

Eğilme dayanımı değerlendirildiğinde, yalıtım sıvasından elde edilen katkısız referans numunelerin, ortalama eğilme dayanımının, Rf =0.0496 MPa tespit edilmiştir. Örnek yalıtım sıvasına, sırasıyla %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikamesiyle elde edilen numuneler incelendiğinde, ortalama eğilme dayanımlarının sırasıyla, Rf%10 =0.0477 MPa, Rf%20 =0.0367 MPa, Rf%30 =0.0391 MPa, Rf%40 =0.0535 MPa olduğu görülmüştür. Buda uçucu kül ikamesinin eğilme dayanımını düşürerek %20 uçucu kül ikamesinde en kötü eğilme dayanımı performansı göstermesine sebep olmakla birlikte, %40 uçucu kül ikamesinin ise referans numuneye göre eğilme dayanımını %7.89 oranında eğilme dayanımını artırdığı sonucuna varılmıştır.

Basınç dayanımı değerlendirildiğinde, yalıtım sıvasından elde edilen katkısız referans numunelerin, ortalama basınç dayanımının, Rc =0.1364 MPa tespit edilmiştir. Örnek yalıtım sıvasına, sırasıyla %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikamesiyle elde edilen numuneler incelendiğinde, ortalama basınç dayanımlarının sırasıyla, Rc%10 =0.1709 MPa, Rc%20 =0.1325 MPa, Rc%30 =0.1331 MPa, Rc%40 =0.1854 MPa olduğu görülmüştür. Buda uçucu kül ikamesinin basınç dayanımını, %10 uçucu kül katkısında %25.29 oranında artırmakta, %20 ile %30 uçucu kül ikamesinde referans numuneye göre basınç dayanımında fazla bir değişikliğe sebep olmamakta, %40 uçucu kül ikamesinde ise basınç dayanımına en yüksek katkıyı sağlayarak %35.92 oranında artırdığı sonucuna varılmıştır.

Yoğunluk değerlendirildiğinde, yalıtım sıvasından elde edilen katkısız referans numunelerin, ortalama yoğunluk değerleri, 0.7293 g/cm3 tespit edilmiştir. Örnek yalıtım sıvasına, sırasıyla %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikamesiyle elde edilen numuneler incelendiğinde, ortalama yoğunluk değerlerinin sırasıyla, 0.7805 g/cm3, 0.7748 g/cm3, 0.8139 g/cm3, 0.8214 g/cm3 olduğu görülmüştür. Buda uçucu kül ikamesinin artmasıyla, yoğunluğunda referans numuneye göre artığı görülmüştür. Yoğunluk, %40 uçucu kül ikamesinde referans numunenin, %12.63 üzerine çıkarak en yüksek artışın olduğu sonucuna varılmıştır.

Su emme oranı değerlendirildiğinde, Örnek alınan yalıtım sıvasından elde edilen katkısız referans numunelerin, ortalama su emme oranı, %140.95 tespit edilmiştir. Örnek yalıtım sıvasına, sırasıyla %10, %20, %30, %40 uçucu kül ikamesiyle elde edilen numuneler incelendiğinde, ortalama su emme oranları sırasıyla, %124.70, %119.59, %110.59, %109.01 olduğu görülmüştür. Buda uçucu kül ikamesinin artmasıyla, su emme oranının referans numuneye göre gittikçe düştüğünü, uçucu kül ikamesinin malzemeye su emmeye karşı direnç kazandırdığı sonucuna varılmıştır.

# 6.     KAYNAKLAR

Altınışık, K., 2006. Isı Yalıtımı, Nobel Basımevi, Ankara

Aruntaş, H.Y., 2006. Uçucu   Küllerin   İnşaat   Sektöründe   Kullanım    Potansiyeli,   Gazi

Üniversitesi  Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 21(1), 193-203.

Aşkar, R., 2010. Dış   Cephe  Isı   Yalıtım   Sistemlerindeki   Yüzey   Sıcaklığının   Yalıtım

Levhaları  Birleşim  Düzleminde  Meydana  Gelen Sıva Çatları Oluşumuna Etkisi,

Yüksek  Lisans Tezi, Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kocaeli, 77s.

Binici, H., Eken M. ve Aksoğan, A., 2012. Cüruf, Uçucu Kül, Silis  Kumu ve Pomza Esaslı

Geopolimerlerin    Fiziksel,   Mekanik   ve    Radyasyon   Geçirgenlik  Özellikleri,

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2(2), 12-25.

Binici, H., Gemici, R., Küçüköner, A. ve Solak, H.H., 2012.  Pamuk  Atığı, Uçucu  Kül  ve

Barit İle Üretilen Sunta Panellerin Isı,  Ses ve Radyasyon Geçirgenliği Özellikleri,

Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi, 8(1), 16-25.

Binici, H., Görür, E.B. ve Durgun M.Y., 2001. Afşin - Elbistan   Uçucu   Külü   ve   Tekstil

Fabrikaları   Atık   Küllerinin   Betonda   Puzolanik   Katkı   Olarak  Kullanılması,

Kahramanmaraş   Sütçü   İmam   Üniversitesi   Mühendislik   Mimarlık   Fakültesi

Dergisi, 12(1), 10-19.

Binici, H., Sevinç, A.H., Eken, M., ve  Demirhan, C., 2014.   Mısır    Koçanı    Katkılı    Isı

Yalıtım   Malzemesi   Üretimi,  Çukurova   Üniversitesi    Mühendislik   Mimarlık

Fakültesi Dergisi, 29(2), 13-26.

Çakallı, H., 2013. Trc2 Bölgesi (Diyarbakır-Şanlıurfa) Yalıtım Sektörü Raporu, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Şanlıurfa.

Çiçek, T. ve Tanrıverdi M., 2004. Kömüre Dayalı Termik Santral Uçucu Küllerinden Otoklav Yöntemi ile Hafif Tuğla Üretimi, 5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Mayıs,  İzmir, 76-82. Sempozyum

Çolakoğlu, A., 2004. Binalarda  Isı  Yalıtımlı  Dış   Sıva   Yapılabilirliğinin   Araştırılması,

Yüksek  Lisans  Tezi, Süleyman  Demirel  Üniversitesi,   Fen Bilimleri  Enstitüsü,

Isparta, 142s.

Çolakoğlu, B., 2018. Tarımsal  Atıkların  Alternatif  Kullanım  Alanları Konusunda Üretici

Eğilimleri,  Yüksek    Lisans   Tezi, Namık    Kemal   Üniversitesi,  Fen   Bilimleri

Enstitüsü, Tekirdağ, 107s.

Çorakçı, B., 2007. Hazır  Sıvaların  Farklı  Yüzeyler  Üzerindeki  Performansının Deneysel

Olarak İncelenmesi,Yüksek Lisans Tezi,Gazi Üniversitesi,Fen Bilimleri Enstitüsü,

Ankara, 56s.

Dağsöz, A.K., 1995. Isı Geçişi, Beta Basım Yayım, İstanbul.

Eken, M., 2012. Yalıtım  Malzemesi  Üretiminde Atık Malzemelerin Kullanılması, Yüksek

Lisans Tezi, Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü,

Kahramanmaraş, 94s.

Eser, B., Çelik, P., Çay, A. ve Akgümüş, D., 2016.  Tekstil   ve   Konfeksiyon   Sektöründe

Sürdürülebilirlik  ve   Geri   Dönüşüm   Olanakları, Tekstil ve  Mühendis  Dergisi,

23(101), 44-60.

Etemoğlu, A.B. ve İşman, M.K., 2014. Enerji Kullanımının Teknik  ve  Ekonomik Analizi,

Mühendis Makine Dergisi, 529(45), 19-23.

Gökdemir, A., 2010. İklim Parametreleri Kullanılarak Yapay Sinir Ağları ile Dış  Düz Sıva

Performansının    Tahmini,   Doktora    Tezi,   Gazi   Üniversitesi,   Fen  Bilimleri

Enstitüsü, Ankara, 172s.

Görhan, G., Kahraman, E., Başpınar, M.S. ve Demir, İ., 2009.  Uçucu    Kül    Bölüm    II:

Kimyasal, Mineralojik ve Morfolojik Özellikler, Yapı    Teknolojileri    Elektronik

Dergisi, 5(2), 33-42.

Güler, G., Güler, E., İpekoğlu, Ü. ve  Mordoğan , H., 2005. Uçucu  Küllerin  Özellikleri ve

Kullanım   Alanları,  Türkiye  19. Uluslararası    Madencilik    Kongresi  ve   Fuarı

(IMCET 2005), 09-12 Haziran 2005, İzmir.

Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği [İzoder]., 2005. Türkiye’ de Yalıtım Gerçeği, Modernart Reklam ve Tanıtım Hizmetleri, İstanbul.

İmo yapı malzemeleri komisyonu, 2015. Yapılarda Isı Yalıtımı ve Isı yalıtım Malzemeleri,

Türkiye Mühendislik Haberleri Dergisi, 467(60), 62-75.

Kalkan, Ş.O., 2017. Yeni   Nesil    Kompozit    Sıva    Harçlarında    Tekstil   Atığı   Türleri

Kullanımının    Teknik   İncelenmesi, Yüksek   Lisans  Tezi, İzmir   Katip   Çelebi

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 180s.

Kara, C., 2018. Çay  Atığının  Doğal  Lif  Olarak  Betonda  Kullanılabilirliği, Artvin Çoruh

Üniversitesi  Doğal  Afetler  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  Doğal Afetler  ve

Çevre Dergisi, 4(2), 156-165.

Kara, C. ve Bekem İ., 2018.  Endüstriyel  Atıkların  Beton  Dayanımına  Etkisi Üzerine Bir

Çalışma:   Çay     Fabrikası     Kömür    Külü   Örneği,   Gaziosmanpaşa   Bilimsel

Araştırma Dergisi, 7(2), 75-85.

Kara, C. ve Yazıcıoğlu, S., 2016. Mermer   Tozu    Atığı   ve   Silis   Dumanının    Betonun

Karbonatlaşma    Özelliğine    Etkisi,   Bülent   Ecevit   Üniversitesi   Mühendislik

Mimarlık Fakültesi Dergisi, 5(2), 191-202.

Karahan, O., 2006. Liflerle  Güçlendirilmiş  Uçucu  Küllü  Betonların  Özellikleri, Doktora

Tezi, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 256s.

Kılıçarslan, Ş. ve Tuzak, F., 2018. Uçucu  Kül  Katkılı  Köpük  Betonların  Dayanım ve Isı

İletkenlik Özelliklerinin İncelenmesi, Uluslararası  Sürdürülebilir  Mühendislik ve

Teknoloji Dergisi, 2(1), 1-5.

Kılınç, F., Buyruk, E., Fertelli, A. ve Karabulut, K., 2013. Farklı  Yalıtım Uygulamalarının

Isı    Kaybına    Olan    Etkilerinin    Deneysel   ve   Sayısal   İncelenmesi,   Tesisat

Mühendisliği Dergisi, 136, 53-64.

Koçak, Y. ve Alpaslan L., 2011. Atık Lastiklerin Çimento ve Beton  Sektöründe  Kullanım

Potansiyelleri, 6. Uluslarlararası  İleri  Teknolojiler  Sempozyumu, Mayıs, Elazığ,

118-122.

Kotan, T., İlker, F., Kaya, M. ve Usulu, İ., 2018. Binalarda  Kullanılan  Farklı  Isı  Yalıtım

Malzemelerinin  Isı  İletkenlik  Katsayılarının  Erzincan  İli Şartlarında Termokupl

ve  Termal  Kamera  ile  İncelenmesi, Uludağ Üniversitesi  Mühendislik Mimarlık

Fakültesi Dergisi, 2(23), 367-382.

Kut, U., 2018. Yapılarda ısı yalıtımı için geopolimer malzeme üretimi ve karakterizasyonu,

Doktora Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kütahya, 208s.

Mahmut, O. ve Emiroğlu, M., 2016. Elazığ  Ferrokrom Cürufunun  Alkali  Aktive  Edilmiş

Harç    Üretiminde    Kullanım    Potansiyelinin    Araştırılması, Fırat  Üniversitesi

Mühendislik Bilimleri Dergisi, 28(1), 23-34.

Memiş, S., 2007. Öğütülmüş  Atık   Plastik  (PET)  Katkılı   Sıvaların  Tarımsal   Yapılarda

Kullanımı  Üzerine  Bir  Araştırma, Yüksek   Lisans  Tezi,   Atatürk   Üniversitesi,

Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 128s.

Odabaş, E., 2012. Fosfojips  ve  Perlit  Katkılı Sıvaların Mekanik ve Fiziksel Özelliklerinin

Deneysel  Tasarım Yöntemi ile İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs

Üniversitesi,  Fen Bilimleri Enstitüsü, Samsun, 109s.

Öner, A. ve Yıldırım S.T., 2005. Öğütülmüş   Yüksek  Fırın  Cürufu  İçeren  ve  İçermeyen

Betonlarda      Kırmataş       Kumu       İçeriğinin     Beton     Özeliklerine     Etkisi,

Deprem Sempozyumu, Mart,  Kocaeli, 800-811.

Pehlivan, E.,Yazıcı, M. ve Güner G., 2014. Endüstriyel   Katı   Atıklar  ve  Geri   Kazanım,

Uluslararası   Çevre   ve   Ahlak   Sempozyumu,   Ekim,  Adıyaman,   ISEM  2014

Bildiriler Kitabı: 1489-1497.

Resmi Gazete., Kasım 2006. Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Sayı:26357, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara.

Seven, A., 2011. Baritli   Hazır   Sıva  Kaplamalarının   Radyasyon  Zırh   Elemanı  Olarak

Kullanılabilirliğinin  Görüntü  İşleme  Yöntemi  ile  Araştırılması, Yüksek  Lisans

Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Isparta, 87s.

Subaşı, S., İşbilir, B. ve Ercan, İ., 2011. Uçucu    Kül   İkameli    Çimento   Numunelerinin

Mekanik   Özekliklerine   Yüksek   Sıcaklığın   Etkisi,   Politeknik  Dergisi, 14(2),

141-148.

Tokyay, M., 2014. Betonda   UK,    GYFC   ve   SD ’nin  Rolü:   Mevcut   Bilgi   Birikimi,

Hazır Beton Dergisi, 121(1), 64-84.

Topçu, İ.B. ve Boğa, A.R., 2005. Uçucu Kül Ve Çelik Liflerin Beton ve Beton Borularda Kullanımı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 18(2), 1-14.

Topçu, İ.B. ve Canbaz, M., 2001. Uçucu Kül Kullanımının Betondaki Etkileri, Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(2), 141-148.

Topçu, İ.B. ve Kaval, M., 2001. Betonda  Silis  Dumanı  Kullanımının  Ekonomik  Analizi,

Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 14(1), 18-32.

TS EN 197-1, 2002, ‘Çimento- Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, Özellikler ve Uygunluk Kriterleri’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, 91.100.10.

TS EN 12664, 2009, ‘Yapı  malzemeleri ve mamulleri - Isıl direncin, korumalı tablalı  ısıtıcı ve ısı akı ölçerin kullanıldığı metotlarla tayini - Isıl direnci orta ve düşük seviyede olan kuru ve rutubetli mamuller’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

TS EN 12667, 2003. Yapı malzemeleri ve mamullerinin ısıl performansı Mahfazalı sıcak plaka ve ısı akış sayacı metotlarıyla ısıl direncin tayiniYüksek ve orta ısıl dirençli mamuller’, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara.

Türkmen, M., 2016. Bina  Kabuğunda  Isı  Yalıtımı  Uygulamalarının  Yapısal Performansı

ve  Etkinliğinin  İstanbul’da  Bir  Alan  Çalışması  ile İncelenmesi, Yüksek Lisans

Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 227s.

URL-1, http://www.tasıt.com, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-2, http://www.izolasyon-maeket.com, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-3, http://www.ravatherm.com, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-4, http://www.malzemebilimi.net, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-5, http://www.xpsturkiye.org, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-6, http://www.misyondekor.com, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-7, http://www.gnyapi.com.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-8, http://www.kiltas.com.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-9, http://www.vizyonakustik.com.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-10, http://www.msmadencilik.com.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-11, http://www.termobor.com.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-12, http://www.muhendisbeyinler.net, Türkiye,  Aralık, 2020

URL-13, http://www.kayakaucuk.com, Türkiye,  Aralık, 2020.

URL-14, http://www.maden.org.tr, Türkiye,  Aralık, 2020.

Uysal, F. ve Bahar, S., 2018. Cüruf   Çeşitleri   ve   Kullanım   Alanları, Trakya  University

Journal of Engineering Sciences,  19(1), 37-52.

Üçgül, İ. ve Turak, B., 2015. Tekstil   Katı    Atıklarının    Geri    Dönüşümü    ve    Yalıtım

Malzemesi  Olarak  Değerlendirilmesi, Akademik  Platform  Mühendislik  ve  Fen

Bilimleri Dergisi, 3(3), 39-48

Ünal, O. ve Uygunoğlu T., 2004. Afyon   Mermer   Tozu  ve  Soma   Uçucu    Kül   Katkılı

Betonların    Donma  -  Çözülme   Özellikleri   ve   Ekonomik   Değerlendirilmesi,

5. Endüstriyel Hammaddeler Sempozyumu, Mayıs,  İzmir, 73-88.

Ünal, O. ve Uygunoğlu T., 2004. Soma    Termik   Santral   Atığı    Uçucu    Külün    İnşaat

Sektöründe Değerlendirilmesi, Türkiye 14. Kömür Kongresi, 02-04 Haziran 2004,

Zonguldak, Bildiriler Kitabı: 311-321.

Yanık, R., 2017. Farklı Karışım İçeriklerine  Sahip Sıvaların  Duvar Isı İletimine  Etkisinin

Hot   Box  Yöntemiyle   Belirlenmesi, Doktora  Tezi,   Atatürk  Üniversitesi,   Fen

Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, 101s.

Yeşilata, B. ve Turgut, P., 2005. Atık   Lastik   Katılmış   Harçların   Isı   Yalıtım  Özelliği,

Politeknik  Dergisi, 8(2), 173-177.

Yıldız, S., Yalınbaş, M. ve Keleştemur, O., 2006. Silis   Dumanı  Katkılı  Yapı  Alçılarında

Basınç Dayanımının Araştırılması, Uludağ   Üniversitesi  Mühendislik    Mimarlık

Fakültesi Dergisi, 11(2), 15-21.

7.     EKLER

Ek-1. Isı iletim katsayısı analiz raporları.

# ÖZGEÇMİŞ

İlkokul, ortaokul ve liseyi Trabzon’da bitirdi. 1999 ‘da Sakarya Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Makine  Mühendisliği Bölümü’ne girdi, 2003 yılında mezun oldu. 2011 yılında Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek  lisans eğitimine başladı. 2007’den beri Gümüşhane Çevre ve Şehircilik  Müdürlüğü’nde Makine Mühendisi olarak çalışmakta olup, evli ve 2 çocuk babasıdır.